ГОСТ 14098-91

Группа Ж33

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Типы, конструкции и размеры

Welded joints of reinforcement and inserts for reinforced concrete structures. Types, constructions and dimensions

МКС 91.190

ОКП 58 8000

Дата введения 1992-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по строительству и инвестициям

РАЗРАБОТЧИКИ

А.М.Фридман, канд. техн. наук (руководитель темы); Э.Ф.Горохова; Е.Н.Бондарец; Л.А.Зборовский; В.В.Баконин

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по строительству и инвестициям от 28.11.91 N 19

3. ВЗАМЕН ГОСТ 14098-85

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 2601-84 | 4 |
| ГОСТ 5264-80 | 16 |
| ГОСТ 5781-82 | 3, приложение 2 |
| ГОСТ 8713-79 | 16 |
| ГОСТ 10884-94 | Приложение 2 |
| ГОСТ 10922-90 | 15, приложение 2 |

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2004 г.

Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения стержневой арматуры и арматурной проволоки диаметром 3 мм и более, сварные соединения стержневой арматуры с прокатом толщиной от 4 до 30 мм, выполняемые при изготовлении арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций, а также при монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций.

Стандарт устанавливает типы, конструкцию и размеры указанных сварных соединений, выполняемых контактной и дуговой сваркой.

Стандарт не распространяется на сварные соединения закладных изделий, не имеющих анкерных стержней из арматурной стали.

1. Обозначения типов сварных соединений и способов их сварки приведены в табл.1.

Таблица 1

| Тип сварного соединения | Способ и технологические особенности сварки |
| --- | --- |
| Наименование | Обозна- чение, номер | Наименование | Обозначе- ние | Положение стержней при сварке |
| Крестообразное | К1 | Контактная точечная двух стержней | Кт | Любое |
|  | К2 | То же, трех стержней | Кт |  |
|  | К3 | Дуговая ручная прихватками | Рр |  |
| Стыковое | С1 | Контактная стержней одинакового диаметра | Ко | Горизон- тальное |
|  | С2 | То же, разного диаметра | Кн | " |
|  | С3 | Контактная стержней одинакового диаметра с последующей механической обработкой | Км | " |
|  | С4 | То же, с предварительной механической обработкой | Кп | " |
|  | С5 | Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме | Мф | " |
|  | С6 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме | Мп | " |
|  | С7 | Ванная одноэлектродная в инвентарной форме | Рв | " |
|  | С8 | Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме | Мф | Верти- кальное |
|  | С9 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме | Мп | " |
|  | С10 | Ванная одноэлектродная в инвентарной форме | Рв | " |
|  | С11 | Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме спаренных стержней | Мф | Горизон- тальное |
|  | С12 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в инвентарной форме спаренных стержней | Мп | " |
|  | С13 | Ванная одноэлектродная в инвентарной форме спаренных стержней | Рв | " |
|  | С14 | Дуговая механизированная порошковой проволокой на стальной скобе-накладке | Мп | " |
|  | С15 | Ванно-шовная на стальной скобе-накладке | Рс | " |
|  | С16 | Дуговая механизированная открытой дугой голой легированной проволокой (СОДГП) на стальной скобе-накладке | Мо | " |
|  | С17 | Дуговая механизированная порошковой проволокой на стальной скобе-накладке | Мп | Верти- кальное |
|  | С18 | Дуговая механизированная открытой дугой голой легированной проволокой (СОДГП) на стальной скобе-накладке | Мо | " |
|  | С19 | Дуговая ручная многослойными швами на стальной скобе- накладке | Рм | " |
|  | С20 | Дуговая ручная многослойными швами без стальной скобы- накладки | Рм | " |
|  | С21 | Дуговая ручная швами с накладками из стержней | Рн | Любое |
|  | С22 | То же, швами с удлиненными накладками из стержней | Ру | " |
|  | С23 | Дуговая ручная швами без дополнительных технологических элементов | Рэ | " |
|  | С24 | Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формующих элементах | Мф | Горизон- тальное |
|  | С25 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формующих элементах | Мп | " |
|  | С26 | Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формующих элементах | Рс | " |
|  | С27 | Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формующих элементах | Мф | Верти- кальное |
|  | С28 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формующих элементах | Мп | " |
|  | С29 | Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формующих элементах | Рс | " |
|  | С30 | Ванная механизированная под флюсом в комбинированных несущих и формующих элементах спаренных стержней | Мф | Горизон- тальное |
|  | С31 | Дуговая механизированная порошковой проволокой в комбинированных несущих и формующих элементах спаренных стержней | Мп | " |
|  | С32 | Ванная одноэлектродная в комбинированных несущих и формующих элементах спаренных стержней | Рс | " |
| Нахлесточное | Н1 | Дуговая ручная швами | Рш | Любое |
|  | Н2 | Контактная по одному рельефу на пластине | Кр | Горизон- тальное |
|  | Н3 | То же, по двум рельефам на пластине | Кп | " |
|  | Н4 | Контактная по двум рельефам на арматуре | Ка | " |
| Тавровое | Т1 | Дуговая механизированная под флюсом без присадочного металла | Мф | Верти- кальное |
|  | Т2 | Дуговая ручная с малой механизацией под флюсом без присадочного металла | Рф | " |
|  | Т3 | Дуговая механизированная под флюсом без присадочного металла по рельефу | Мж | Верти- кальное |
|  | Т6* | Контактная рельефная сопротивлением | Кс | " |
|  | Т7 | Контактная непрерывным оплавлением | Ко | " |
|  | Т8 | Дуговая механизированная в углекислом газе в выштампованное отверстие | Мв | " |
|  | Т9 | Дуговая ручная в выштампованное отверстие | Рв | " |
|  | Т10 | Дуговая механизированная в в отверстие | Мс | " |
|  | Т11 | То же, в цекованное отверстие | Мц | " |
|  | Т12 | Дуговая ручная валиковыми швами в раззенкованное отверстие | Рз | " |
|  | Т13 | Ванная одноэлектродная в инвентарной форме | Ри | Горизон- тальное |

____________

* Соединения Т4 и Т5 (в редакции ГОСТ 14098-85) исключены.

2. Условное обозначение сварного соединения имеет следующую структуру:

Пример условного обозначения стыкового соединения, выполненного ванной механизированной сваркой под флюсом в инвентарной форме, положение стержней вертикальное:

3. Для конструктивных элементов сварных соединений приняты обозначения:

- номер профиля (номинальный диаметр стержня) по ГОСТ 5781 (на рисунках таблиц изображен условно);

- внутренний диаметр стержня периодического профиля по ГОСТ 5781;

- наружный диаметр стержня периодического профиля по ГОСТ 5781;

- номинальный меньший диаметр стержня в сварных соединениях;

- меньший диаметр выштампованного, раззенкованного или цекованного отверстия в плоском элементе;

- больший диаметр выштампованного, раззенкованного или цекованного отверстия в плоском элементе;

- диаметр рельефа на плоском элементе;

- диаметр грата в стыковых и наплавленного металла в тавровых соединениях;

- диаметр обточенной части стержня;

- радиус кривизны рельефа;

- суммарная  толщина  стержней после  сварки  в  месте пересечения;

- ширина сварного шва; суммарная величина вмятин;

, - величина вмятин от электродов в крестобразном соединении;

- величина осадки в крестобразном соединении; высота сечения сварного шва;

- высота усиления наплавленного металла;

- высота усиления корня сварного шва;

- высота скобы-накладки;

- глубина проплавления (Т8, Т9);

- длина сварного шва;

,  - зазоры до сварки между торцами стержней при различных разделках;

- ширина флангового шва (С24-С32);

- длина скоб-накладок, накладок и нахлестки стержней;

,  - длина сварного шва (С22);

- длина обточенной части одного стержня (С4);

- общая длина обточенной части соединений С3 и С4;

- длина вставки в соединениях типа С11-С13;

- притупления: в разделке торцов стержней под ванную сварку; в плоском элементе соединения Т12;

- толщина: стальной  скобы-накладки,  плоских  элементов тавровых и нахлесточных соединений;

- высота рельефа и выштампованного профиля на плоском элементе; катет шва в соединениях С24-С32 и Н1;

- зазор между стержнем и плоским элементом в соединениях Н2 и Н3;

- ширина рельефа на плоском элементе;

- длина рельефа на плоском элементе;

- высота наплавленного металла или "венчика" в тавровых соединениях;

;  - размеры наплавленного металла в соединении Т13;

,,,, , , , - угловые размеры конструкти

вных элементов сварных соединений.

4. Термины и пояснения должны соответствовать приложению 1 и ГОСТ 2601.

5. При выборе рациональных типов сварных соединений и способов сварки следует руководствоваться приложением 2.

6. На конструкции сварных соединений, не предусмотренные настоящим стандартом, следует разрабатывать рабочие чертежи с технологическим описанием условий сварки и ведомственный нормативный документ, учитывающий требования действующих стандартов и утвержденный в установленном порядке.

7. Допускается замена типов соединений и способов их сварки, указанных в чертежах типовых и индивидуальных рабочих проектов зданий и сооружений, на равноценные по эксплуатационным качествам в соответствии с приложением 2.

8. Конструкции крестообразных соединений арматуры, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным на черт.1 и в табл.2, 3.

Черт.1

Таблица 2

| Обозна- чение типа соеди- нения, способа сварки | Соединение арматуры | Класс арма- туры | , мм | Величина,обеспечивающая прочность не менее требуемой ГОСТ 10922 для соединений с отношением диаметров | Минимальная величина , обеспечива- ющая не- нормируемую прочность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  | 1,00 | 0,50 | 0,33 | 0,25 |  |  |
| К1-Кт |  |  | Вр-I | 3-5 | 0,35-0,50 | 0,28-0,45 | 0,24-0,40 | 0,22-0,35 | 0,17 | 30-90° |
|  |  |  | Bp-600 | 4-6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-I | 5,5-40 | 0,25-0,50 | 0,21-0,45 | 0,18-0,40 | 0,16-0,35 | 0,12 |  |
|  |  |  | A-II* | 10-40 | 0,33-0,60 | 0,28-0,52 | 0,24-0,46 | 0,22-0,42 | 0,17 |  |
|  |  |  | A-III* | 6-40 | 0,40-0,80 | 0,35-0,70 | 0,30-0,62 | 0,28-0,55 | 0,20 |  |
|  |  |  | Aт-IIIС | 6-32 | 0,40-0,60 | 0,35-0,46 | 0,30-0,46 | 0,28-0,42 |  |  |
| К2-Кт |  |  | Aт-IVC | 10-32 |  |  |  |  |  |  |

_______________

* Здесь и далее размеры соединений арматуры специального назначения классов Aс-II и Ac-III идентичны таковым классов A-II и A-III.

Примечания:

1. Величины , не совпадающие с приведенными, следует округлять до ближайшей величины, указанной в таблице.

2. В соединениях типа К1-Кт из арматуры классов Aт-IVK и Aт-V диаметрами 10-32 мм стержни меньшего диаметра должны быть из арматуры классов Вр-I, A-I, A-II и A-III.

Таблица 3

мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение арматуры | Класс арма- туры | Марка стали | ; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |
| К3-Рр |  |  | A-I | - | 10-40 | 0,5, но не менее 8 | 0,3, но не менее 6 |
|  |  |  | A-II | Cт5пс | 10-18 |  |  |
|  |  |  |  | Cт5сп | 10-28 |  |  |
|  |  |  |  | 10ГТ | 10-32 |  |  |
|  |  |  | A-III | 25Г2С | 10-28 |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | Cт5пс, Cт5сп | 10-32 |  |  |
|  |  |  | Aт-IVC | 25Г2С, 28C, 27ГC |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IVК | 08Г2С, 10ГС2 |  |  |  |
|  |  |  | Aт-V | 20ГС |  |  |  |

Примечание. Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3-Рр не нормируется. Эксплуатационные характеристики этих соединений при растяжении рабочих стержней приведены в приложении 2.

9. Отношения диаметров стержней следует принимать для соединений типа К1 - от 0,25 до 1,00, типа К2 - от 0,50 до 1,00.

10. Для соединений типов К1 и К2 величину осадки (черт.1) определяют по формулам:

- для двух стержней

- для трех стержней  ,

где - суммарная толщина стержней после сварки в месте пересечения, мм;

- суммарная величина вмятин мм.

Величины относительных осадок для соединений типа К1 должны соответствовать приведенным в табл.2. Величины относительных осадок для соединений типа К2 следует принимать в два раза меньше приведенных в табл.2, но не менее 0,10.

11. Конструкции стыковых соединений арматуры, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным в табл.4-17.

Таблица 4

Размеры в мм

| Обозначение типа соедине- ния, спо- соба сварки | Соединение арматуры | Класс арма- туры |  |  |  | ±10° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |
| С1-Ко, С2-Кн |  |  | A-I, A-II, A-III | 10-18 |  | 0,85-1,0 | 90° |
|  |  |  |  | 20-40 |  |  |  |
|  |  |  | A-IV, A-V | 10-32 |  |  |  |
|  |  |  | A-VI | 10-22 |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | 10-32 |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IVС |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-V |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-VCK |  |  |  |  |

Примечания:

1. Арматура класса A-IV, кроме стали марки 80С.

2. Арматура класса Aт-V только с использованием локальной термической обработки.

3. Для отношения  < 0,85 см. п.12.

Таблица 5

Размеры в мм

| Обозначе- ние типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры | Класс арма- туры |  |  |  |  |  | ±10° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| С3-Км |  |  | A-II, A-III | 10-40 |  |  |  |  | 90° |
|  |  |  | A-IV, A-V | 10-32 |  |  |  |  |  |
| С4-Кп |  |  | A-VI | 10-22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC, Aт-IVC, Aт-V, Aт-VCK | 10-32 |  |  |  |  |  |

См. примечания 1, 2 к табл.4.

Таблица 6

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение арматуры | Класс арма- туры |  |  |  |  | -10° |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С5-Мф, С6-Мп, С7-Рв |  |  | A-I, A-II, A-III | 20-40 | 0,5-1,0 |  | 5-12 | 90° | 10-15° |  |  |  |

Примечания:

1. Размеры в знаменателе относятся к одноэлектродной сварке.

2. При отношении < 1 линейные размеры относятся к стержню большего диаметра.

Таблица 7

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение арматуры | Класс арма- туры |  |  |  |  |  | -10° |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С8-Мф, С9-Мп, С10-Рв |  |  | A-I, A-II, A-III | 20-40 | 0,5-1,0 |  | 8-20 |  | 90° | 40-50° | 10-15° | 20-25° |  |  |  |

Примечания:

1. При сварке одноэлектродной и порошковой проволокой разделку стержней со скосом нижнего стержня производить не следует.

2. Разделку с обратным скосом нижнего стержня применять при сварке стержней диаметром 32 мм.

3. Размеры в знаменателе относятся к одноэлектродной сварке.

4. При отношении < 1 линейные размеры относятся к стержню большего диаметра.

Таблица 8

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение арматуры | Класс арма- туры |  |  | -10° |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С11-Мф, С12-Мп, С13-Рв |  |  | A-III | 32-40 |  | 90° | 12-15° |  |  |  |  |

Примечания:

1. В соединениях типа С13 разделку под углом допускается не производить.

2. Размеры в знаменателе относятся к соединению, в котором сварной шов заполняет полностью сечение двурядной арматуры.

Таблица 9

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение арматуры | Класс арма- туры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С14-Мп |  |  | A-I, A-II, A-III | 20-40 | 0,5-1,0 | 8-12 |  |  |  |  |  |
| С15-Рс |  |  |  |  |  | 12-15 | - |  |  |  |  |
| С16-Мо |  |  |  |  |  | 10-20 |  |  |  |  |  |
| С14-Мп С15-Рс С16-Мо |  |  | Aт-IIIC, Aт-IVC | 20-32 | 0,5-1,0 | Те же значения, в зависимости от способа сварки |  |  |  |  |

Примечания:

1. Для = 20-25 мм = 6 мм, = 28-40 мм  = 8 мм.

2. При отношении = 0,5-0,8 следует применять скобу-вкладыш (см. приложение 3).

Таблица 10

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение арматуры | Класс арма- туры |  |  |  | -10° |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С17-Мп |  |  | A-I, A-II, A-III | 20-40 | 0,5-1,0 | 6-8 | 90° | 30-40° |  |  |  |  |  |
| С18-Mo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С19-Рм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С17-Мп С18-Мо С19-Рм |  |  | Aт-IIIC, Aт-IVC | 20-32 | 0,5-1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Для = 20-25 мм = 6 мм, для = 28-40 мм = 8

мм.

2. См. примечание 2 к табл.9.

Таблица 11

Размеры в мм

| Обозна- чение типа соеди- нения, способа сварки | Соединение арматуры | Класс арма- туры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  | ±2° |  |  |
| С20-Рм |  |  | A-I, A-II, A-III | 20-40 | 0,5-1,0 | 3-4 | 55° | 110° | 140° | 25° | 15° |  |  |

Таблица 12

мм

| Обозна- чение типа сое- динения, способа сварки | Соединение арматуры | Класс арма- туры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |
| С21-Рн | То же, но накладки смещены |  | A-I | 10-40 |  | , но | , но | , но |
|  |  |  | A-II, A-III |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-IV | 10-32 |  |  |  |  |
|  |  |  | A-V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-VI | 10-22 |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | 6-32 |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IVC, Aт-V, Aт-VCK | 10-32 |  |  |  |  |

Примечания:

1. Соединения арматуры классов A-IV, A-V, A-VI, Aт-VCK, Aт-V следует выполнять со смещенными накладками, накладывая швы в шахматном порядке.

2. Допускается применять сварку самозащитными порошковыми проволоками и в углекислом газе; последнее кроме стали классов A-II и Aт-IIIC.

3. Допускаются двусторонние швы длиной 4  для соединений арматуры классов A-I, A-II, A-III.

4. Соединения арматуры класса Aт-V допускаются только из стали марки 20ГС.

Таблица 13

мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение арматуры | Класс арма- туры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| С22-Рy | См. С21, но накладки смещены |  | Aт-V | 14 |  |  |  | но | но |
|  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20, 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25, 28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-VI | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20, 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25, 28 |  |  |  |  |  |

Таблица 14

мм

| Обозна- чение типа соединения, способа сварки | Соединение арматуры | Класс арма- туры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |
| С23-Рэ |  |  | A-I | 10-40 |  | но | но |
|  |  |  | A-II, A-III | 10-25 |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | 10-18 |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IVC | 10-18 |  |  |  |

Примечания:

1. Допускаются двусторонние швы длиной  4 для соединений арматуры классов A-I и A-II (из стали марки 10ГТ).

2. Допускается применять сварку самозащитными порошковыми проволоками и в углекислом газе ; последнее кроме арматуры классов A-II и Aт-IIIC (из стали марки Ст5).

Таблица 15

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение арматуры | Класс арма- туры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С24-Мф, С25-Мп, С26-Рc |  |  | A-I, A-II, A-III | 20-40 | 0,5-1,0 |  | 5-10° |  |  |  |  |  |
| С24-Мф, С25-Мп, С26-Рc |  |  | Ат-IIIС, Ат-IVC | 20-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Размеры в знаменателе относятся к одноэлектродной сварке.

2. Для = 20-25 мм =8 мм, для  = 28-40 мм = 10 мм.

3. См. примечание 2 к табл.9.

Таблица 16

Размеры в мм

| Обозначение типа соедине- ния, способа сварки | Соединение арматуры | Класс арма- туры |  |  |  |  |  | -10° |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С27-Мф С28-Мп С29-Рс |  |  | A-I, A-II, A-III | 20-40 | 0,5-1,0 |  |  | 40-50° | 90° |  |  |  |  |  |
| С27-Мф С28-Мп С29-Рс |  |  | Aт-IIIC, Aт-IVC | 20-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Размеры в знаменателе относятся к одноэлектродной сварке.

2. Для = 20-25 мм =8 мм, для  = 28-40 мм = 10 мм.

3. См. примечание 2 к табл.9.

Таблица 17

Размеры в мм

| Обозначение типа соедине- ния, способа сварки | Соединение арматуры | Класс арма- туры |  |  | -10° |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С30-Мф С31-Мп С32-Рc |  |  | A-III | 32-40 | 12-18 | 90° | 12-15° |  |  |  |  |  | 10 |

12. В соединениях типов С2-Кн отношение допускается от 0,3 до 0,85 при предварительном нагреве стержня большего диаметра в режиме сопротивления, используя для этого вторичный контур стыковых сварочных машин и специальные устройства.

13. Конструкции нахлесточных соединений арматуры, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным в табл.18-21.

Таблица 18

мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение арматуры с пластиной | Класс арма- туры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |
| Н1-Рш |  |  | A-I | 10-40 | но |  | , но | , но |
|  |  |  | A-II, A-III |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-IV | 10-22 | но |  |  |  |
|  |  |  | A-V | 10-32 |  |  |  |  |
|  |  |  | A-VI | 10-22 |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | 10-32 | но |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IVC, Aт-V, Aт-VCK |  | но |  |  |  |

Примечания:

1. Соединения арматуры классов Aт-V допускаются только из стали марки 20ГС.

2. Допускается применять сварку самозащитными порошковыми проволоками и в углекислом газе ; последнее кроме арматуры классов A-II и Aт-IIIC (из стали марки Ст5).

Таблица 19

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение aрматуры с пластиной | Класс арма- туры |  |  |  |  |  |  |  | ±3° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н2-Кр |  |  | A-I | 6-16 |  |  |  |  |  | но не менее 4 | 90° |
|  |  |  | A-II | 10-16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-III, Aт-IIIC | 6-16 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение aрматуры с пластиной | Класс арма- туры |  |  |  |  |  |  |  | ±3° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н3-Кп |  |  | A-I, A-II | 12-16 |  |  |  |  |  | но не менее 4 | 90° |
|  |  |  | A-III, Aт-IIIC |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 21

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение aрматуры с пластиной | Класс арма- туры |  |  |  |  |  |  |  | ±3° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н4-Кa |  |  | A-I | 8-16 |  |  |  |  |  | 4-6 | 90° |
|  |  |  | A-II | 10-16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-III | 8-16 |  |  |  |  |  |  |  |

14. Конструкции тавровых соединений арматуры с плоскими элементами закладных изделий, их размеры до и после сварки должны соответствовать приведенным в табл.22-29.

Таблица 22

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения,способа сварки | Соединение aрматуры с пластиной | Класс арма- туры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т1-Мф Т2-Рф |  |  | A-I | 8-40 |  |  | 3-10 |  |  | 85-90° |
|  |  |  | A-II | 10-25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28-40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-III | 8-25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28-40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | 10-18 |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Соединения типа Т2 из арматуры класса Aт-IIIC допускается выполнять до диаметра 14 мм.

Таблица 23

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения,способа сварки | Соединение aрматуры с пластиной | Класс арма- туры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т3-Мж |  |  | A-I | 8-25 |  |  | 5-15 |  |  | 85-90° |  |  |  |
|  |  |  | A-II | 10-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-III | 8-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIС | 8-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение aрматуры с пластиной | Класс арма- туры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т6-Kc |  |  | A-I | 6-20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-II | 10-20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-III | 6-20 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 25

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение aрматуры с пластиной | Класс арма- туры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |
| Т7-Ko |  |  | A-I, A-II | 10-20 |  |  |  |  | 85-90° |
|  |  |  | A-II, A-III |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22-40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | 10-22 |  |  |  |  |  |

Таблица 26

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение aрматуры с пластиной | Класс арма- туры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т8-Mв Т9-Рв |  |  | A-I | 10-36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-III |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | 10-22 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение aрматуры с пластиной | Класс арма- туры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T10-Mc |  |  | A-I, A-II, A-III, Ат-IIIC | 12 |  |  |  |  | 0-1 | 4-5 | 22-26 |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 26-30 |
|  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 28-32 |
| T11-Mц |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 0-2 | 5-6 | 30-35 |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 35-42 |
|  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 38-44 |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 46-48 |

Примечания:

1. Арматура классa Aт-IIIC может применяться диаметром до 18 мм.

2. Для арматуры классов A-III и Aт-IIIC значение 0,55.

Таблица 28

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение aрматуры с пластиной | Класс арма- туры |  |  | ±2 | при | ±5° |  |  | при ±1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T12-Рз |  |  | A-I | 8-40 |  |  | 1-2 | 2-3 | 50° |  |  | 4 |
|  |  |  | A-II | 10-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A-III | 8-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aт-IIIC | 8-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________

* При 12 мм допускается выполнять соединения без подварочного шва.

Таблица 29

Размеры в мм

| Обозначение типа соеди- нения, спо- соба сварки | Соединение aрматуры с пластиной | Класс арма- туры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до сварки | после сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T13-Ри |  |  | A-I, A-II, A-III | 16 |  | 10-14 | 30 | 24 | 2-3 | 15-20° |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  | 32 | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 12-16 | 34 | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  |  | 38 | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  | 41 | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  | 44 | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 |  |  | 52 | 44 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 |  |  | 57 | 47 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  | 61 | 52 |  |  |  |

15. Механические свойства сварных соединений должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922.

16. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из листового, полосового и профильного металлопроката, используемых в закладных и соединительных изделиях железобетонных конструкций, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 5264 и ГОСТ 8713.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Обязательное

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ

Таблица 30

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Ванная сварка | Процесс, при котором расплавление торцов стыкуемых стержней происходит, в основном, за счет тепла ванны расплавленного металла |
| Ванная механизированная сварка | Процесс ванной сварки, при котором подача сварочной проволоки в зону сварки производится автоматически, а управление дугой или держателем - вручную |
| Ванная одноэлектродная сварка | Процесс ванной сварки, при котором электродный материал в виде одиночного (штучного) электрода подается в зону сварки вручную |
| Дуговая механизированная сварка порошковой проволокой | Процесс сварки, при котором электродный материал в виде порошковой проволоки подается в зону сварки автоматически |
| Инвентарная форма | Приспособление многоразового (медь, графит) использования, обеспечивающее формирование наплавленного металла при ванной сварке и легкое удаление после сварки |
| Стальная скоба-накладка | Вспомогательный элемент, обеспечивающий формирование сварочного шва, являющийся неотъемлемой частью соединения и воспринимающий часть нагрузки при работе соединения в конструкции |
| Крестообразное соединение | Соединение стержней, сваренных в месте пересечения |
| Осадка (, мм) стержней в крестообразных соединениях | Величина вдавливания стержней друг в друга на участке, нагретом при контактной сварке до пластичного состояния |
| Комбинированные несущие и формующие элементы | Элементы, состоящие из остающейся стальной полускобы-накладки и инвентарной медной полуформы |
| Дуговая механизированная сварка под флюсом без присадочного металла | Процесс, в котором весь цикл сварки выполняется в заданном автоматическом режиме |
| Дуговая ручная сварка с малой механизацией под флюсом без присадочного металла | Процесс, в котором вспомогательные операции частично механизированы, а весь цикл сварки выполняется вручную |

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

Cправочное

ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Комплексная оценка в баллах эксплуатационных качеств сварных соединений (прочность, пластичность, ударная вязкость, металлографические факторы и др.) в зависимости от типа соединения и способа сварки, марки стали и диаметра арматуры, а также температуры эксплуатации (изготовления) при статических нагрузках приведена в табл.31. При оценке эксплуатационных качеств при многократно повторяемых нагрузках значения баллов следует ориентировочно снижать на один по сравнению с принятыми значениями при статических нагрузках. При этом дополнительно следует пользоваться нормативными документами на проектирование железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения.

Баллы для сварных соединений арматуры назначены из условия соблюдения регламентированной технологии изготовления арматурных и закладных изделий.

Для сварных соединений горячекатаной арматурной стали:

5 - гарантируется равнопрочность исходному металлу и пластичное разрушение;

4 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781, предъявляемым к стали в исходном состоянии;

3 - сварное     соединение   удовлетворяет  требованиям  ГОСТ 10922, предъявляемым к сварным соединениям.

Для сварных соединений термомеханически упрочненной арматурной стали:

5 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 10884, предъявляемым к стали в исходном состоянии, и характеризуется пластичным разрушением;

4 - временное сопротивление разрыву сварного соединения может быть ниже нормируемого по ГОСТ 10884 до 5%;

3 - временное сопротивление разрыву сварного соединения может быть ниже нормируемого по ГОСТ 10884 до 10%.

Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений при статической нагрузке

Таблица 31

| Обозна- чение соеди- нения | Темпе- ратура эксплуа- тации (изготов- ления), °С | Арматурные стали, классы, марки, диаметры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | А-II | А-III | Ат-IIIС | A-IV | Aт-IVC | A-V | Aт-V | A-VI | Aт-VI |
|  |  | Ст5сп | Ст5пс, Ст5Гпс | 10ГТ, до 32 | 35ГС | 25Г2С | Ст5сп, Ст5пс | 20ХГ2Ц, 20ХГ2Т | 25Г2С, 27ГС, 28С | 23Х2Г2Т | 20ГС, 20ГС2 | 22X2Г2С, до 22 | 20ГС, 20ГС2, до 32 |
|  |  | До 28 | До 40 | До 28 | До 40 |  | До 18 | До 28 | До 40 | До 18 | До 28 | До 40 | До 32 |  |  |
| К1-Кт К2-Кт | Выше 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | НД | 5 | НД | 4 | НД | 4 |
|  | До -30 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До -40 | 4 | 3 | НД |  | 3 | 4 |  | 3 | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |
|  | До -55 | НД |  | НД | 3 |  |  |  |  |  | НД |  | НД |
| К3-Рр | Выше 0 | 3 | НД | 3 | НД | 5 | НД | 3 | НД | 4 | НД | 4 | НД | 3 | НД |
|  | Ниже 0 | НД |
| С1-Ко С2-Кн С3-Км С4-Кп | Выше 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | НД | 3 | НД |
|  | До -30 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До -40 | 4 | НД |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | НД |
|  | До -55 | НД |  | НД | 3 | НД | 3 | НД | 3 |  |  |
| С5-Мф С6-Мп С7-Рв С8-Мф С9-Мп С10-Рв | Выше 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | ТН | 5 | 4 | ТН | 5 | 4 | НД |
|  | До -30 | 4 |  | 3 |  |  | 4 | 3 |  | 4 | 3 |  |
|  | До -40 | 3 | НД |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | До -55 | НД |  |  | НД |  | 3 |  |  |
| С11-Мф С12-Мп С13-Рв | Выше 0 | НЦ | 3 | НЦ | 4 | НЦ |
|  | До -30 |  |  |  | 3 |  |
|  | До -40 |  |  |  |  |  |
|  | До -55 |  | НД |  |  |  |

Продолжение табл.31

| Обозна- чение соеди- нения | Темпе- ратура эксплуа- тации (изготов- ления), °С | Арматурные стали, классы, марки, диаметры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | А-II | А-III | Ат-IIIС | A-IV | Aт-IVC | A-V | Aт-V | A-VI | Aт-VI |
|  |  | Ст5сп | Ст5пс, Ст5Гпс | 10ГТ, до 32 | 35ГС | 25Г2С | Ст5сп, Ст5пс | 20ХГ2Ц, 20ХГ2Т | 25Г2С, 27ГС, 28С | 23Х2Г2Т | 20ГС, 20ГС2 | 22X2Г2С, до 22 | 20ГС, 20ГС2, до 32 |
|  |  | До 28 | До 40 | До 28 | До 40 |  | До 18 | До 28 | До 40 | До 18 | До 28 | До 40 | До 32 |  |  |
| С14-Мп С15-Рс С16-Мо С17-Мп С18-Мо С19-Рм | Выше 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | ТН | 5 | 3 | ТН | 5 | 4 | 5 | НД |
|  | До -30 | 4 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 | 3 |  |  |
|  | До -40 | 3 | НД |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | До -55 | НД |  |  | НД |  | 3 |  | 3 |  |
| С20-Рм | Выше 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ТН | 5 | 4 | ТН | 5 | 5 | НД |
|  | До -30 |  | 4 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |
|  | До -40 | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  | До -55 | НД | 4 |  | НД |  | 3 | 3 |  |
| С21-Рн | Выше 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
|  | До -30 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |
|  | До -40 | 4 | 3 |  | 4 | 3 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |  |
|  | До -55 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | НД |  | НД |  | НД | НД |
| С22-Ру | Выше 0 | НЦ | 4 | НД | 4 |
|  | До -30 |  | 3 |  | 3 |
|  | До -40 |  |  |  |  |
|  | До -55 |  | НД |  | НД |
| С23-Рэ | Выше 0 | 4 | НД | 4 | НД | 5 | 4 | НД | 4 | НД | 4 | НД | 4 | НД |
|  | До -30 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До -40 | 3 |  | НД |  | 4 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | До -55 | НД |  |  |  |  | НД |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл.31

| Обозна- чение соеди- нения | Темпе- ратура эксплуа- тации (изготов- ления), °С | Арматурные стали, классы, марки, диаметры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | А-II | А-III | Ат-IIIС | A-IV | Aт-IVC | A-V | Aт-V | A-VI | Aт-VI |
|  |  | Ст5сп | Ст5пс, Ст5Гпс | 10ГТ, до 32 | 35ГС | 25Г2С | Ст5сп, Ст5пс | 20ХГ2Ц, 20ХГ2Т | 25Г2С, 27ГС, 28С | 23Х2Г2С | 20ГС, 20ГС2 | 22X2Г2С, до 22 | 20ГС, 20ГС2, до 32 |
|  |  | До 28 | До 40 | До 28 | До 40 |  | До 18 | До 28 | До 40 | До 18 | До 28 | До 40 | До 32 |  |  |
| С24-Мф С25-Мп С26-Рс С27-Мф С28-Мп С29-Рс | Выше 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ТН | 5 | 4 | ТН | 5 | 4 | 5 | НД |
|  | До -30 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До -40 | 4 |  | 3 |  |  | 4 | 3 |  | 4 |  |  |
|  | До -55 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 4 |  |
| С30-Мф С31-Мп С32-Рс | Выше 0 | НЦ | 4 | НЦ | 4 | НД |
|  | До -30 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | До -40 |  |  |  |  |  |
|  | До -55 |  | НД |  | НД |  |
| Н1-Рш | Выше 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
|  | До -30 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
|  | До -40 |  | НД |  | 4 | 3 |  | 4 | 3 |  | 4 |  | 4 |  |
|  | До -55 | 3 |  | 4 | НД | 3 |  | НД | 3 | НД | 3 | НД |
| Н2-Кр Н3-Кп Н4-Ка | Выше 0 | 5 | НД | 5 | НД | 5 | 5 | НД | 5 | НД | 5 | НД |
|  | До -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До -40 | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
|  | До -55 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Т1-Мф Т2-Рф Т3-Мж | Выше 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | НД |
|  | До -30 | 4 | 3 |  |  | НД | 4 | 3 |  |  |
|  | До -40 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
|  | До -55 |  | НД | 4 | НД |  |  | НД |  |

Продолжение табл.31

| Обозна- чение соеди- нения | Темпе- ратура эксплу- атации (изготов- ления), °С | Арматурные стали, классы, марки, диаметры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | А-II | А-III | Ат-IIIС | A-IV | Aт-IVC | A-V | Aт-V | A-VI | Aт-VI |
|  |  | Ст5сп | Ст5пс, Ст5Гпс | 10ГТ, до 32 | 35ГС | 25Г2С | Ст5сп, Ст5пс | 20ХГ2Ц, 20ХГ2Т | 25Г2С, 27ГС, 28С | 23Х2Г2С | 20ГС, 20ГС2 | 22X2Г2С, до 22 | 20ГС, 20ГС2, до 32 |
|  |  | До 28 | До 40 | До 28 | До 40 |  | До 18 | До 28 | До 40 | До 18 | До 28 | До 40 | До 32 |  |  |
| Т6-Кс | Выше 0 | 5 | НД | 4 | НД | 5 | 4 | НД | 5 | 4 | НД |
|  | До -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До -40 | 4 |  | 3 |  |  | 3 |  | 4 | 3 |  |
|  | До -55 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |
| Т7-Ко | Выше 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | НД |
|  | До -30 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  | До -40 | 4 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 | 3 |  | 4 |  |
|  | До -55 | 3 | НД | 3 | НД | 4 |  | НД | 3 |  | НД |  |  |
| Т8-Мв Т9-Рв | Выше 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | НД |
|  | До -30 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | До -40 | 4 | 3 | 4 | 3 |  |  | 3 | 4 | 3 |  |  |
|  | До -55 | 3 |  | 3 |  | 4 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| Т10-Мс Т11-Мц Т12-Рз | Выше 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | НД |
|  | До -30 | 4 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | До -40 | 3 | 3 | НД |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | До -55 | НД | НД |  | 4 | НД | 3 |  | НД |  |
| Т13-Ри | Выше 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | НЦ | 5 | 4 | НЦ | 5 | 4 | НД |
|  | До -30 | 4 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  | До -40 |  | 3 | НД |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |
|  | До -55 | 3 | НД |  | 4 |  | НД |  | 3 |  |  |

Примечания:

1. Эксплуатационные качества всех типов сварных соединений арматуры класса A-I марок Ст3сп и Ст3пс должны оцениваться так же, как арматуры класса A-II марки 10ГТ, а класса A-I марки Ст3кп - как арматуры класса A-II марки Ст5сп и Ст5пс.

2. Эксплуатационные качества крестообразных соединений проволочной арматуры классов Вр-I и Вр-600 настоящим приложением не регламентируют в связи с отсутствием требований к химическому составу стали. Требования к качеству таких соединений приведены в ГОСТ 10922.

3. Арматура класса A-II марки 10ГТ может применяться до температуры минус 70 °С включ.

4. Сварные соединения арматуры класса Aт-VCK оценивают на один балл ниже соединений из арматуры класса Aт-V при температуре эксплуатации до минус 40 °С включ.

5. Сварные соединения С16-Мо, С18-Мо и Н4-Ка оценивают на один балл ниже соединений, приведенных в той же группе.

6. Буквы НД, ТН и НЦ соответственно обозначают, что соединения к применению не допускаются, соединения технологически невыполнимы и соединения, применение которых нецелесообразно.

ПРИЛОЖЕНИЕ  3

Cправочное

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ АРМАТУРЫ С ОТНОШЕНИЕМ ДИАМЕТРОВ ОТ 0,5 ДО 0,8

Таблица 32

С14-Мп, С15-Рс, С16-Мо

| До сварки | После сварки |
| --- | --- |

Таблица 33

С24-Мф, С25-Мп, С26-Рс

| До сварки | После сварки |
| --- | --- |

Примечание.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 2004