ГОСТ 15527-2004

Группа В54

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СПЛАВЫ МЕДНО-ЦИНКОВЫЕ (ЛАТУНИ), ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕМ

Марки

Pressure treated copper zinc alloys (brasses). Grades

МКС 77.120.99

ОКП 18 0000

Дата введения 2005-07-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией, Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 106 "Цветметпрокат"

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N  17 от 1 апреля 2004 г., по переписке)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджан | Азстандарт |
| Армения | Армгосстандарт |
| Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
| Узбекистан | Узстандарт |
| Украина | Госпотребстандарт Украины |

3 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 октября 2004 г. N  42-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 15527-2004 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2005 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 15527-70

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 6, 2005 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

ВНЕСЕНО Изменение N 1, принятое Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 12.05.2011 N 39). Государство-разработчик Россия. Приказом Росстандарта от 15.11.2011 N 543-ст введено в действие на территории РФ c 01.02.2012

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 1, 2012 год

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на медно-цинковые сплавы (латуни), обрабатываемые давлением.

При обозначении латуней следует указывать марку в соответствии с данным стандартом.

2а Нормативные ссылки

ГОСТ 1652.1-77 (ИСО 1554-76) Сплавы медно-цинковые. Методы определения меди

ГОСТ 1652.2-77 (ИСО 4749-84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения свинца

ГОСТ 1652.3-77 (ИСО 1812-76, ИСО 4748-84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения железа

ГОСТ 1652.4-77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения марганца

ГОСТ 1652.5-77 (ИСО 4751-84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения олова

ГОСТ 1652.6-77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения сурьмы

ГОСТ 1652.7-77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения висмута

ГОСТ 1652.8-77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения мышьяка

ГОСТ 1652.9-77 (ИСО 7266-84) Сплавы медно-цинковые. Методы определения серы

ГОСТ 1652.10-77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения алюминия

ГОСТ 1652.11-77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения никеля

ГОСТ 1652.12-77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения кремния

ГОСТ 1652.13-77 Сплавы медно-цинковые. Методы определения фосфора

ГОСТ 9716.1-79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра

ГОСТ 9716.2-79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектра

ГОСТ 9716.3-79 Сплавы медно-цинковые. Метод спектрального анализа по окисным образцам с фотографической регистрацией спектра

ГОСТ 24978-91 (ИСО 4740-85) Сплавы медно-цинковые. Методы определения цинка

ГОСТ 25086-87 Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа

СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления.

Раздел 2а. (Введен дополнительно, Изм. N 1).

2 Марки

2.1 Марки и химический состав латуней должны соответствовать приведенным в таблицах 1-3.

Таблица 1 - Химический состав простых (двойных) латуней

|  |  | Массовая доля, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Пре- дел | Элемент | Сумма прочих эле- ментов | Расчет- ная плот- ность, г/см, при- близи- тельно | Пример применения |
|  |  | медь | свинец | железо | сурьма | висмут | фосфор | цинк |  |  |  |
| Л96 | мин. макс. | 95,0- 97,0 | - 0,03 | - 0,1 | - 0,005 | - 0,002 | - 0,01 | Остальное - | - 0,2 | 8,9 | Листы, ленты, полосы, трубы, прутки, проволока для деталей в электротехнике, для медалей и значков |
| Л90 | мин. макс. | 88,0- 91,0 | - 0,03 | - 0,1 | - 0,005 | - 0,002 | - 0,01 | Остальное - | - 0,2 | 8,8 |  |
| Л85 | мин. макс. | 84,0- 86,0 | - 0,03 | - 0,1 | - 0,005 | - 0,002 | - 0,01 | Остальное - | - 0,3 | 8,7 |  |
| Л80 | мин. макс. | 79,0- 81,0 | - 0,03 | - 0,1 | - 0,005 | - 0,002 | - 0,01 | Остальное - | - 0,3 | 8,7 | Листы, ленты, полосы, проволока, художественные изделия, сильфоны, манометрические трубки, гибкие шланги, музыкальные инструменты |
| Л70 | мин. макс. | 69,0- 71,0 | - 0,05 | - 0,07 | - 0,002 | - 0,002 | - - | Остальное - | - 0,2 | 8,5 | Радиаторные ленты, полосы, трубы, теплообменники, музыкальные инструменты, детали, получаемые глубокой вытяжкой |
| Л68 | мин. макс. | 67,0- 70,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное - | - 0,3 | 8,5 | Проволочные сетки, радиаторные ленты, трубы для теплообменников, детали, получаемые глубокой вытяжкой |
| Л63 | мин. макс. | 62,0- 65,0 | - 0,07 | - 0,2 | - 0,005 | - 0,002 | - 0,01 | Остальное - | - 0,5 | 8,5 | Листы, ленты, полосы, трубы, прутки, фольга, проволока, детали, получаемые глубокой вытяжкой |
| Л60 | мин. макс. | 59,0- 62,0 | - 0,3 | - 0,2 | - 0,01 | - 0,003 | - 0,01 | Остальное - | - 1,0 | 8,4 | Штампованные детали, фурнитура |
| Примечания 1 В латуни марки Л68, предназначенной для изготовления изделий специального назначения, массовая доля элементов не должна быть более: железа - 0,07%, сурьмы - 0,002%, фосфора - 0,005%, мышьяка - 0,005%, серы - 0,002% (сумма прочих элементов - 0,2%). 2 В латунях марок Л96, Л90, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60 допускается массовая доля никеля до 0,3% за счет массовой доли меди, которую не учитывают в сумме прочих элементов. 3 В латунях всех марок по согласованию с потребителем можно определять массовую долю олова, алюминия, марганца и кремния, значения которых учитывают в сумме прочих элементов. 4 В латуни марки Л70, применяемой для производства конденсаторных труб и теплообменников, допускается массовая доля мышьяка до 0,06% за счет массовой доли меди, которую не учитывают в сумме прочих элементов. 5 В латуни марки Л63, применяемой в пищевой промышленности, массовая доля свинца не должна быть более 0,05%. 6 Для антимагнитных сплавов массовая доля железа не должна быть более 0,03%. 7 Расчетная плотность указана для расчета справочной теоретической массы изделий. 8 Знак "-", проставленный одновременно для верхнего и нижнего пределов массовой доли элемента, обозначает, что данный элемент не нормируется и определяется только по указанному в заказе требованию потребителя, и в этом случае содержание данного элемента включается в сумму прочих элементов. 9 Примеси, не указанные в таблице, учитывают в сумме прочих элементов, перечень которых определяют согласованием между потребителем и изготовителем. Примесью следует считать элемент, у которого указан только максимальный предел его содержания. |

Таблица 2 - Химический состав свинцовых латуней

|  |  | Массовая доля, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Пре- дел | Элемент | Сумма прочих эле- ментов | Расчет- ная плот- ность, г/см, при- близи- тельно | Пример приме- нения |
|  |  | медь | свинец | же- лезо | олово | никель | алюми- ний | крем- ний | сурьма | висмут | фосфор | цинк |  |  |  |
| ЛС74-3 | мин. макс. | 72,0- 75,0 | 2,4- 3,0 | - 0,1 | - - | - - | - - | - - | - 0,005 | - 0,002 | - 0,01 | Остальное - | - 0,25 | 8,5 | Ленты, полосы, прутки |
| ЛС64-2 | мин. макс. | 63,0- 66,0 | 1,5- 2,0 | - 0,1 | - - | - - | - - | - - | - 0,005 | - 0,002 | - 0,01 | Остальное - | - 0,3 |  |  |
| ЛС63-3 | мин. макс. | 62,0- 65,0 | 2,4- 3,0 | - 0,1 | - 0,10 | - - | - - | - - | - 0,005 | - 0,002 | - 0,01 | Остальное - | - 0,25 | 8,5 | Ленты, полосы, прутки, проволока |
| ЛС59-1В | мин. макс. | 57,0- 61,0 | 0,8- 1,9 | - 0,5 | - - | - - | - - | - - | - 0,01 | - 0,003 | - 0,02 | Остальное - | - 1,5 | 8,4 | Прутки |
| ЛС59-1 | мин. макс. | 57,0- 60,0 | 0,8- 1,9 | - 0,5 | - 0,3 | - - | - - | - - | - 0,01 | - 0,003 | - 0,02 | Остальное - | - 0,75 | 8,4 | Листы, ленты, полосы, прутки, профили, трубы, проволока, поковки |
| ЛС58-2 | мин. макс. | 57,0- 60,0 | 1,0- 3,0 | - 0,7 | - 1,0 | - 0,6 | - 0,3 | - 0,3 | - 0,01 | - - | - - | Остальное - | - 0,3 | 8,4 | Полосы, прутки, проволока |
| ЛС58-3 | мин. макс. | 57,0- 59,0 | 2,5- 3,5 | - 0,5 | - 0,4 | - 0,5 | - 0,1 | - - | - - | - - | - - | Остальное - | - 0,2 | 8,45 | Прутки |
| ЛС59-2 | мин. макс. | 57,0- 59,0 | 1,5- 2,5 | - 0,4 | - 0,3 | - 0,4 | - 0,1 | - - | - - | - - | - - | Остальное - | - 0,2 | 8,4 | Прутки |
| ЛЖС58-1-1 | мин. макс. | 56,0- 58,0 | 0,7- 1,3 | 0,7- 1,3 | - - | - - | - - | - - | - 0,01 | - 0,003 | - 0,02 | Остальное - | - 0,5 | 8,4 | Прутки |
| Примечания 1 В свинцовых латунях допускается массовая доля никеля не более 0,5%, в латунях марок ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2 и ЛС58-3 - не более 1% за счет массовой доли меди, которую не учитывают в общей сумме прочих элементов. 2 В латуни марки ЛС59-1 сумма элементов олова и кремния должна быть не более 0,5%. 3 В латунях всех марок можно определять массовую долю олова, алюминия, марганца и кремния. 4 В латуни марки ЛС58-2 массовая доля сурьмы при изготовлении прутков допускается не более 0,1%. 5 Расчетная плотность указана для расчета справочной теоретической массы изделий. 6 Знак "-", проставленный одновременно для верхнего и нижнего пределов массовой доли элемента, обозначает, что данный элемент не нормируется и определяется только по указанному в заказе требованию потребителя, и в этом случае содержание данного элемента включается в сумму прочих элементов. 7 Примеси, не указанные в таблице, учитывают в сумме прочих элементов, перечень которых определяют согласованием между потребителем и изготовителем. Примесью следует считать элемент, у которого указан только максимальный предел его содержания. |

Таблица 3 - Химический состав сложнолегированных латуней

|  |  | Массовая доля, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Пре- дел | Элемент | Сумма прочих эле- мен- тов | Расчет- ная плот- ность, г/см, прибли- зительно | Пример применения |
|  |  | медь | алю- миний | мышь- як | желе- зо | марга- нец | ни- кель | крем- ний | олово | фос- фор | бор | сви- нец | сурь- ма | вис- мут | цинк |  |  |  |
| ЛО90-1 | мин. макс. | 88,0- 91,0 | - - | - - | - 0,1 | - - | - - | - - | 0,2- 0,7 | - 0,01 | - - | - 0,03 | - 0,005 | - 0,002 | Остальное - | - 0,2 | 8,4 | Ленты, полосы, проволока |
| ЛО70-1 | мин. макс. | 69,0- 71,0 | - - | - - | - 0,07 | - - | - - | - - | 1,0- 1,5 | - 0,01 | - - | - 0,07 | - 0,005 | - 0,002 | Остальное - | - 0,3 | 8,4 | Листы, полосы, прутки для приборостроения, трубы для конденсаторов и теплообменников |
| ЛОМш 70-1-0,05 | мин. макс. | 69,0- 71,0 | - - | 0,02- 0,06 | - 0,1 | - - | - - | - - | 1,0- 1,5 | - 0,01 | - - | - 0,07 | - 0,005 | - 0,002 | Остальное - | - 0,3 | 8,4 | Трубы |
| ЛОМш 70-1-0,04 | мин. макс. | 69,0- 71,0 | - - | 0,02- 0,04 | - 0,07 | - - | - - | - - | 1,0- 1,5 | - 0,01 | - - | - 0,07 | - 0,005 | - 0,002 | Остальное - | - 0,3 | 8,4 | Трубы |
| ЛО62-1 | мин. макс. | 61,0- 63,0 | - - | - - | - 0,10 | - - | - - | - - | 0,7- 1,1 | - 0,01 | - - | - 0,10 | - 0,005 | - 0,002 | Остальное - | - 0,3 | 8,4 | Листы, полосы, прутки для приборостроения, трубы для конденсаторов и теплообменников |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| ЛКБО62- 0,2-0,04-0,5 | мин. макс. | 60,5- 63,5 | - - | - - | - 0,15 | - - | - - | 0,1- 0,3 | 0,3- 0,7 | - - | 0,03- 0,10 | - 0,08 | - - | - - | Остальное - | Алю- ми- ний 0,05 | 8,4 | Проволока, прутки |
| ЛО60-1 | мин. макс. | 59,0- 61,0 | - - | - - | - 0,1 | - - | - - | - - | 1,0- 1,5 | - 0,01 | - - | - 0,3 | - 0,005 | - 0,002 | Остальное - | - 1,0 | 8,4 | Проволока |
| ЛОК 59-1-0,3 | мин. макс. | 58,0- 60,0 | - - | - 0,01 | - 0,15 | - - | - - | 0,2- 0,4 | 0,7- 1,1 | - 0,01 | - - | - 0,1 | - 0,01 | - 0,003 | Остальное - | - 0,3 | 8,4 | Проволока, прутки |
| ЛАМш 77-2-0,05 | мин. макс. | 76,0- 79,0 | 1,7- 2,5 | 0,020- 0,06 | - 0,1 | - - | - - | - - | - - | - 0,01 | - - | - 0,07 | - 0,005 | - 0,002 | Остальное - | - 0,3 | 8,4 | Трубы |
| ЛАМш 77-2-0,04 | мин. макс. | 76,0- 79,0 | 1,7- 2,5 | 0,02- 0,04 | - 0,1 | - - | - - | - - | - - | - 0,01 | - - | - 0,07 | - 0,005 | - 0,002 | Остальное - | - 0,3 | 8,4 | Трубы |
| ЛА77-2 | мин. макс. | 76,0- 79,0 | 1,7- 2,5 | - - | - 0,07 | - - | - - | - - | - - | - 0,01 | - - | - 0,07 | - 0,005 | - 0,002 | Остальное - | - 0,3 | 8,3 | Стойкие к морской воде детали машин, высоконагружаемая арматура |
| ЛА77-2у | мин. макс. | 76,0- 79,0 | 1,7- 2,5 | - - | 0,03- 0,10 | 0,03- 0,3 | 0,3- 1,0 | 0,03- 0,2 | - - | 0,005- 0,02 | - - | - 0,07 | - 0,005 | - 0,002 | Остальное - | - 0,1 | 8,3 | Трубы |
| ЛАНКМц 75-2-2,5- 0,5-0,5 | мин. макс. | 73,0- 76,0 | 1,6- 2,2 | - - | - 0,1 | 0,3- 0,7 | 2,0- 3,0 | 0,3- 0,7 | - - | - 0,01 | - - | - 0,05 | - 0,005 | - 0,002 | Остальное - | - 0,5 | 8,3 | Полосы, трубы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |
| ЛК75В | мин. макс. | 71,0- 78,0 | - - | - - | - - | - - | - - | 0,25- 0,5 | - - | - - | - - | - 0,07 | - - | - - | Остальное - | Олово 0,05 | 8,4 | Трубы |
| Л75мк | мин. макс. | 70,0- 76,0 | - - | - - | 0,03- 0,06 | 0,05- 0,15 | 0,1- 0,25 | 0,25- 0,5 | - - | 0,005- 0,02 | - - | - 0,07 | - 0,005 | - 0,002 | Остальное - | - 0,1 | 8,4 | Полосы, трубы |
| ЛМш 68-0,05 | мин. макс. | 67,0- 70,0 | - - | 0,02- 0,06 | - 0,1 | - - | - - | - - | - - | - 0,01 | - - | - 0,03 | - 0,005 | - 0,002 | Остальное - | - 0,3 | 8,4 | Трубы |
| ЛК62-0,5 | мин. макс. | 60,5- 63,5 | - - | - - | - 0,15 | - - | - - | 0,3- 0,7 | - - | - - | - - | - 0,08 | - 0,005 | - 0,002 | Остальное - | - 0,5 | 8,4 | Проволока, прутки |
| ЛАЖ 60-1-1 | мин. макс. | 58,0- 61,0 | 0,7- 1,5 | - - | 0,75- 1,50 | 0,1- 0,6 | - - | - - | - - | - 0,01 | - - | - 0,40 | - 0,005 | - 0,002 | Остальное - | - 0,7 | 8,3 | Трубы, прутки для подшипников скольжения, судостроения и приборостроения |
| ЛАН 59-3-2 | мин. макс. | 57,0- 60,0 | 2,5- 3,5 | - - | - 0,5 | - - | 2,0- 3,0 | - - | - - | - 0,01 | - - | - 0,1 | - 0,005 | - 0,003 | Остальное - | - 0,9 | 8,2 | Прутки, трубы |
| ЛЖМц 59-1-1 | мин. макс. | 57,0- 60,0 | 0,1- 0,4 | - - | 0,6- 1,2 | 0,5- 0,8 | - - | - - | 0,3- 0,7 | - 0,01 | - - | - 0,2 | - 0,01 | - 0,003 | Остальное - | - 0,3 | 8,3 | Полосы, трубы, прутки, проволока |
| ЛМц58-2 | мин. макс. | 57,0- 60,0 | - - | - - | - 0,5 | 1,0- 2,0 | - - | - - | - - | - 0,01 | - - | - 0,1 | - 0,005 | - 0,002 | Остальное - | - 1,2 | 8,3 | Листы, ленты, полосы, прутки, проволока для приборостроения |
| Примечания 1 В сложнолегированных латунях, кроме марок ЛАН59-3-2, Л75мк, ЛА77-2у, допускается массовая доля никеля до 0,5%, которая не входит в общую сумму прочих элементов, а засчитывается в счет массовой доли меди. 2 В латуни марки ЛМц58-2 по требованию потребителя массовую долю марганца устанавливают в пределах 3,0%-4,0%. 3 В латуни ЛКБО62-0,2-0,04-0,5 массовая доля содержания бора должна быть в пределах от 0,03% до 0,10%, которую не включают в сумму прочих элементов. 4 В латуни марки ЛА77-2у массовая доля железа менее 0,03% не является браковочным признаком. 5 В латуни марки ЛАМш77-2-0,04 суммарная массовая доля фосфора и мышьяка не должна быть более 0,04%. 6 Изготовление латуни марки ЛОМш70-1-0,04 допускается без массовой доли мышьяка. 7 Расчетная плотность указана для расчета справочной теоретической массы изделий. 8 Знак "-", проставленный одновременно для верхнего и нижнего пределов массовой доли элемента, обозначает, что данный элемент не нормируется и определяется только по указанному в заказе требованию потребителя, и в этом случае содержание данного элемента включается в сумму прочих элементов. 9 Примеси, не указанные в таблице, учитывают в общей сумме прочих элементов, перечень которых определяют согласованием между потребителем и изготовителем. Примесью следует считать элемент, у которого указан только максимальный предел его содержания. |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2 Требования к физико-механическим свойствам латуней устанавливают в стандартах на конкретные виды продукции и (или) по соглашению (контракту) между потребителем и изготовителем.

2.3 Химический состав латуней в зависимости от марок определяют по ГОСТ 1652.1 - ГОСТ 1652.13, ГОСТ 9716.1 - ГОСТ 9716.3, ГОСТ 24978, ГОСТ 25086.

Допускается использовать другие методы анализа, по точности не уступающие приведенным выше.

Арбитражные методы анализа указывают в стандартах на конкретные виды продукции.

2.4 Результаты анализа каждого элемента округляют по правилам округления, установленным СТ СЭВ 543, до числа знаков, предусмотренных таблицами 1, 2 и 3.

При возникновении разногласий результаты анализа определяют с точностью, указанной в арбитражной методике выполнения измерений.

2.2-2.4 (Введены дополнительно, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 2004

Редакция документа с учетом

изменений и дополнений подготовлена

ЗАО "Кодекс"