ГОСТ 17376-2001

(ИСО 3419-81)

Группа Г18

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали

ТРОЙНИКИ

Конструкция

Carbon and low-alloy steel butt-welding fittings. Tees. Design

МКС 23.040.40

ОКП 14 6800

Дата введения 2003-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ОАО "Корпорация МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ"

ВНЕСЕН Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 20 от 1 ноября 2001 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главгосслужба "Туркменстандартлары" |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

Изменение N 1 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 29 от 24 июня 2006 г.)

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

3 Стандарт соответствует ИСО 3419-81 "Фитинги из легированной и нелегированной стали приварные встык" в части конструкции тройников

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 27 мая 2002 г. N 205-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 17376-83

6 ИЗДАНИЕ (ноябрь 2009 г.) с Изменением N 1, принятым в апреле 2007 г. (ИУС 7-2007)

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные равнопроходные и переходные тройники из углеродистой и низколегированной стали.

Область применения тройников - в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.

Требования пункта 4.1 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия

3 Определения, обозначения и сокращения

Термины, их определения, обозначения и сокращения - по ГОСТ 17380.

4 Конструкция и размеры

4.1 Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.

Рисунок 1

Таблица 1 - Тройники исполнения 1

Размеры в миллиметрах

|  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 21,3 | 2,0 | 21,3 | 2,0 | 25 | 25 | 0,19 |
|  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 0,30 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 0,38 |
| 20 | 26,9 | 2,0 |  | 2,0 | 29 | 29 | 0,26 |
|  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 0,42 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 0,52 |
|  |  | 2,0 | 26,9 | 2,0 |  |  | 0,23 |
|  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 0,37 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 0,46 |
| 25 | 33,7 | 2,3 | 21,3 | 2,0 | 38 | 38 | 0,25 |
|  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 0,35 |
|  |  | 4,5 |  | 4,0 |  |  | 0,40 |
|  |  | 2,3 | 26,9 | 2,0 |  |  | 0,25 |
|  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 0,35 |
|  |  | 4,5 |  | 4,0 |  |  | 0,40 |
|  |  | 2,3 | 33,7 | 2,3 |  |  | 0,40 |
|  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 0,64 |
|  |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  | 0,80 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2,0 | 48 | 48 | 0,79 |
|  |  | 3,6 |  | 3,2 |  |  | 1,10 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  |  | 1,50 |
|  |  | 2,6 | 26,9 | 2,0 |  |  | 0,79 |
|  |  | 3,6 |  | 3,2 |  |  | 1,10 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  |  | 1,50 |
|  |  | 2,6 | 33,7 | 2,3 |  |  | 0,79 |
|  |  | 3,6 |  | 3,2 |  |  | 1,10 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  |  | 1,50 |
|  |  | 2,6 | 42,4 | 2,6 |  |  | 0,79 |
|  |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 1,10 |
|  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 1,50 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 26,9 | 2,0 | 57 | 57 | 1,00 |
|  |  | 3,6 |  | 3,2 |  |  | 1,40 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  |  | 2,00 |
|  |  | 2,6 | 33,7 | 2,3 |  |  | 1,00 |
|  |  | 3,6 |  | 3,2 |  |  | 1,40 |
|  |  | 5,0 |  | 4,5 |  |  | 2,00 |
|  |  | 2,6 | 42,4 | 2,6 |  |  | 1,00 |
|  |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 1,40 |
|  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 2,00 |
|  |  | 2,6 | 48,3 | 2,6 |  |  | 1,00 |
|  |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 1,40 |
|  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 2,00 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 33,7 | 2,9 | 64 | 51 | 1,60 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 2,20 |
|  |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | 3,00 |
|  |  | 2,9 | 42,4 | 2,6 |  | 57 | 1,60 |
|  |  | 4,0 |  | 3,6 |  |  | 2,20 |
|  |  | 5,6 |  | 5,0 |  |  | 3,00 |
|  |  | 2,9 | 48,3 | 2,6 |  | 60 | 1,60 |
|  |  | 4,0 |  | 3,6 |  |  | 2,20 |
|  |  | 5,6 |  | 5,0 |  |  | 3,00 |
|  |  | 2,9 | 60,3 | 2,3 |  | 64 | 1,60 |
|  |  | 4,0 |  | 3,2 |  |  | 2,20 |
|  |  | 5,6 |  | 4,5 |  |  | 3,00 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 76 | 64 | 3,20 |
|  |  | 5,0 |  | 3,6 |  |  | 5,50 |
|  |  | 7,1 |  | 5,0 |  |  | 7,90 |
|  |  | 2,9 | 48,3 | 2,9 |  | 67 | 3,20 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  |  | 5,50 |
|  |  | 7,1 |  | 5,6 |  |  | 7,90 |
|  |  | 2,9 | 60,3 | 2,6 |  | 70 | 3,20 |
|  |  | 5,0 |  | 3,6 |  |  | 5,50 |
|  |  | 7,1 |  | 5,0 |  |  | 7,90 |
|  |  | 2,9 | 76,1 | 2,9 |  | 76 | 3,20 |
|  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,50 |
|  |  | 7,1 |  | 7,1 |  |  | 7,90 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 48,3 | 2,9 | 86 | 73 | 2,20 |
|  |  | 5,6 |  | 4,0 |  |  | 4,00 |
|  |  | 8,0 |  | 5,6 |  |  | 5,50 |
|  |  | 3,2 | 60,3 | 2,9 |  | 76 | 2,20 |
|  |  | 5,6 |  | 4,0 |  |  | 4,00 |
|  |  | 8,0 |  | 5,6 |  |  | 5,50 |
|  |  | 3,2 | 76,1 | 2,9 |  | 83 | 2,50 |
|  |  | 5,6 |  | 5,0 |  |  | 4,50 |
|  |  | 8,0 |  | 7,1 |  |  | 6,20 |
|  |  | 3,2 | 88,9 | 3,2 |  | 86 | 2,50 |
|  |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | 4,50 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 6,20 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 60,3 | 2,7 | 105 | 89 | 3,80 |
|  |  | 6,3 |  | 4,0 |  |  | 6,70 |
|  |  | 8,8 |  | 5,6 |  |  | 10,00 |
|  |  | 3,6 | 76,1 | 2,9 |  | 95 | 4,50 |
|  |  | 6,3 |  | 5,0 |  |  | 7,80 |
|  |  | 8,8 |  | 7,1 |  |  | 10,0 |
|  |  | 3,6 | 88,9 | 3,2 |  | 98 | 4,50 |
|  |  | 6,3 |  | 5,6 |  |  | 7,80 |
|  |  | 8,8 |  | 8,0 |  |  | 10,00 |
|  |  | 3,6 | 114,3 | 3,6 |  | 105 | 4,50 |
|  |  | 6,3 |  | 6,3 |  |  | 7,80 |
|  |  | 8,8 |  | 8,8 |  |  | 10,00 |
| 125 | 139,7 | 4,0 | 76,1 | 2,9 | 124 | 108 | 3,40 |
|  |  | 6,3 |  | 5,0 |  |  | 5,30 |
|  |  | 10,0 |  | 7,1 |  |  | 16,00 |
|  |  | 4,0 | 88,9 | 3,2 |  | 111 | 3,40 |
|  |  | 6,3 |  | 5,6 |  |  | 5,30 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  | 16,00 |
|  |  | 4,0 | 114,3 | 3,6 |  | 117 | 3,40 |
|  |  | 6,3 |  | 6,3 |  |  | 5,30 |
|  |  | 10,0 |  | 8,8 |  |  | 16,00 |
|  |  | 4,0 | 139,7 | 4,0 |  | 124 | 3,40 |
|  |  | 6,3 |  | 6,3 |  |  | 5,30 |
|  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 16,00 |
| 150 | 168,3 | 4,5 | 88,9 | 3,2 | 143 | 124 | 9,40 |
|  |  | 7,1 |  | 5,6 |  |  | 16,00 |
|  |  | 11,0 |  | 8,0 |  |  | 24,00 |
|  |  | 4,5 | 114,3 | 3,6 |  | 130 | 9,40 |
|  |  | 7,1 |  | 6,3 |  |  | 16,00 |
|  |  | 11,0 |  | 8,8 |  |  | 24,00 |
|  |  | 4,5 | 139,7 | 4,0 |  | 137 | 9,40 |
|  |  | 7,1 |  | 6,3 |  |  | 16,00 |
|  |  | 11,0 |  | 10,0 |  |  | 24,00 |
|  |  | 4,5 | 168,3 | 4,5 |  | 143 | 9,40 |
|  |  | 7,1 |  | 7,1 |  |  | 16,00 |
|  |  | 11,0 |  | 11,0 |  |  | 24,00 |
| 200 | 219,1 | 6,3 | 114,3 | 3,6 | 178 | 156 | 16,00 |
|  |  | 8,0 |  | 6,3 |  |  | 20,00 |
|  |  | 12,5 |  | 8,8 |  |  | 43,00 |
|  |  | 6,3 | 139,7 | 4,0 |  | 162 | 16,00 |
|  |  | 8,0 |  | 6,3 |  |  | 20,00 |
|  |  | 12,5 |  | 10,0 |  |  | 43,00 |
|  |  | 6,3 | 168,3 | 4,5 |  | 168 | 16,00 |
|  |  | 8,0 |  | 7,1 |  |  | 20,00 |
|  |  | 12,5 |  | 11,0 |  |  | 43,00 |
|  |  | 6,3 | 219,1 | 6,3 |  | 178 | 23,00 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  | 29,00 |
|  |  | 12,5 |  | 12,5 |  |  | 44,00 |
| 250 | 273,0 | 6,3 | 139,7 | 4,0 | 216 | 191 | 33,0 |
|  |  | 10,0 |  | 6,3 |  |  | 52,0 |
|  |  | 6,3 | 168,3 | 4,5 |  | 194 | 33,0 |
|  |  | 10,0 |  | 7,1 |  |  | 52,0 |
|  |  | 6,3 | 219,1 | 6,3 |  | 203 | 33,0 |
|  |  | 10,0 |  | 7,1 |  |  | 52,0 |
|  |  | 6,3 | 273,0 | 6,3 |  | 216 | 33,0 |
|  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 52,0 |
| 300 | 323,9 | 7,1 | 168,3 | 4,5 | 254 | 219 | 47,00 |
|  |  | 10,0 |  | 7,1 |  |  | 66,00 |
|  |  | 7,1 | 219,0 | 6,3 |  | 229 | 47,00 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  | 66,00 |
|  |  | 7,1 | 273,0 | 6,3 |  | 241 | 47,00 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  | 66,00 |
|  |  | 7,1 | 323,9 | 7,1 |  | 254 | 54,00 |
|  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 77,00 |
| 350 | 355,6 | 8,0 | 219,1 | 6,3 | 279 | 248 | - |
|  |  | 11,0 |  | 8,0 |  |  |  |
|  |  | 8,0 | 273,0 | 6,3 |  | 257 |  |
|  |  | 11,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 8,0 | 323,9 | 7,1 |  | 270 |  |
|  |  | 11,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 8,0 | 355,6 | 8,0 |  | 279 | 68,00 |
|  |  | 11,0 |  | 11,0 |  |  | 94,00 |
| 400 | 406,4 | 8,8 | 273,0 | 6,3 | 305 | 283 | - |
|  |  | 12,5 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 8,8 | 323,9 | 7,1 |  | 295 |  |
|  |  | 12,5 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 8,8 | 355,6 | 8,0 |  | 305 | - |
|  |  | 12,5 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 8,8 | 406,4 | 8,8 |  |  | 88,00 |
|  |  | 12,5 |  | 12,5 |  |  | 131,00 |
| 450 | 457,0 | 10,0 | 323,9 | 7,1 | 343 | 321 | - |
|  |  |  | 355,6 | 8,0 |  | 330 |  |
|  |  |  | 355,6 | 11,0 |  |  |  |
|  |  |  | 406,4 | 8,8 |  |  |  |
|  |  |  | 457,0 | 10,0 |  | 343 |  |
| 500 | 508,0 | 11,0 | 355,6 | 8,0 | 381 | 356 | - |
|  |  |  | 406,4 | 8,8 |  |  |  |
|  |  |  | 457,0 | 10,0 |  | 368 |  |
|  |  |  | 508,0 | 11,0 |  | 381 |  |
| 600 | 610,0 | 12,5 | 406,4 | 8,8 | 432 | 406 |  |
|  |  |  | 457,0 | 10,0 |  | 419 |  |
|  |  |  | 508,0 | 11,0 |  | 432 |  |
|  |  |  | 610,0 | 12,5 |  |  |  |
| 700 | 711,0 | - | 711,0 | - | 521 | 521 |  |
| 800 | 813,0 |  | 813,0 |  | 597 | 597 |  |
| 900 | 914,0 |  | 914,0 |  | 673 | 673 |  |
| 1000 | 1016,0 |  | 1016,0 |  | 749 | 749 |  |
| Примечание - Масса приведена для справок. |

Таблица 2 - Тройники исполнения 2

Размеры в миллиметрах

|  |  |  |  |  |  |  | , не менее | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 20 | 2,0 | - | - | 25 | 15 | 3 | 0,2 |
|  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 0,2 |
|  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 20 | 25 | 2,0 | 20 | 2,0 | 29 | 20 |  | 0,3 |
|  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  | 0,3 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  | 0,4 |
|  |  | 2,0 | - | - |  |  |  | 0,3 |
|  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 0,3 |
|  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 25 | 32 | 2,0 | 20 | 2,0 | 38 | 25 |  | 0,3 |
|  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  | 0,4 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  | 0,4 |
|  |  | 2,0 | 25 | 2,0 |  |  |  | 0,3 |
|  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  | 0,4 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  | 0,4 |
|  |  | 2,0 | - | - |  |  |  | 0,3 |
|  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
|  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 32 | 38 | 2,0 | 20 | 2,0 | 32 | 32 | 4 | 0,3 |
|  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  | 0,4 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  | 0,4 |
|  |  | 2,0 | 25 | 2,0 |  |  |  | 0,3 |
|  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  | 0,4 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  | 0,4 |
|  |  | 2,0 | 32 | 2,0 |  |  |  | 0,3 |
|  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  | 0,4 |
|  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  | 0,4 |
|  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 0,3 |
|  |  | 3,0 | - | - |  |  |  | 0,4 |
|  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 40 | 45 | 2,5 |  |  | 40 | 40 | 5 | 0,3 |
|  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
|  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 50 | 57 | 3,0 | 45 | 2,5 | 50 | 45 |  | 0,4 |
|  |  | 4,0 |  | 3,0 |  |  |  | 0,6 |
|  |  | 5,0 |  | 4,0 |  |  |  | 0,7 |
|  |  | 3,0 | - | - |  |  |  | 0,4 |
|  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
|  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 65 | 76 | 3,5 | 45 | 2,5 | 65 | 60 |  | 0,8 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  |  |  | 1,4 |
|  |  | 7,0 |  | 5,0 |  |  |  | 1,6 |
|  |  | 3,5 | 57 | 3,0 |  |  |  | 0,8 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  |  | 1,4 |
|  |  | 7,0 |  | 5,5 |  |  |  | 1,6 |
|  |  | 3,5 | - | - |  |  |  | 0,8 |
|  |  | 6,0 |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  |  | 7,0 |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 80 | 89 | 3,5 | 57 | 3,0 | 80 | 70 |  | 1,5 |
|  |  | 6,0 |  | 4,0 |  |  |  | 2,0 |
|  |  | 8,0 |  | 5,5 |  |  |  | 2,7 |
|  |  | 3,5 | 76 | 3,5 |  |  |  | 1,5 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  | 2,0 |
|  |  | 8,0 |  | 7,0 |  |  |  | 2,7 |
|  |  | 3,5 | - | - |  |  |  | 1,5 |
|  |  | 6,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 2,7 |
| 100 | 108 | 4,0 | 76 | 3,5 | 100 | 80 |  | 2,2 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  |  | 3,3 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  |  | 4,5 |
|  |  | 9,0 |  | 7,0 |  |  |  | 4,9 |
|  |  | 4,0 | 89 | 4,0 |  |  |  | 2,2 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  | 3,3 |
|  |  | 8,0 |  | 8,0 |  |  |  | 4,5 |
|  |  | 9,0 |  | 8,0 |  |  |  | 4,9 |
|  |  | 4,0 | - | - |  |  |  | 2,2 |
|  |  | 6,0 |  |  |  |  |  | 3,3 |
|  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 4,5 |
|  |  | 9,0 |  |  |  |  |  | 4,9 |
|  | 114 | 4,0 | 76 | 3,5 |  | 90 |  | 3,0 |
|  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  | 3,7 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  | 4,4 |
|  |  | 9,0 |  | 7,0 |  |  |  | 6,5 |
|  |  | 4,0 | 89 | 4,0 |  |  |  | 3,0 |
|  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  | 3,7 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  | 4,4 |
|  |  | 9,0 |  | 8,0 |  |  |  | 6,5 |
|  |  | 4,0 | - | 4,0 |  |  |  | 3,0 |
|  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  | 3,7 |
|  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  | 4,4 |
|  |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  | 6,5 |
| 125 | 133 | 4,0 | 89 | 3,5 | 110 | 95 | 6 | 2,9 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  |  | 4,1 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  |  | 5,9 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  |  | 6,8 |
|  |  | 12,0 |  | 9,0 |  |  |  | 8,0 |
|  |  | 4,0 | 108 | 4,0 |  |  |  | 2,9 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  |  | 4,1 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  |  | 5,9 |
|  |  | 10,0 |  | 9,0 |  |  |  | 6,8 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  |  | 8,0 |
|  |  | 4,0 | - | - |  |  |  | 2,9 |
|  |  | 6,0 |  |  |  |  |  | 4,1 |
|  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 5,9 |
|  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 6,8 |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |
| 150 | 159 | 4,5 | 108 | 4,0 | 130 | 110 | 8 | 4,8 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  |  | 6,6 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  |  | 9,0 |
|  |  | 10,0 |  | 9,0 |  |  |  | 10,1 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  |  | 12,2 |
|  |  | 4,5 | 133 | 4,0 |  |  |  | 4,8 |
|  |  | 6,0 |  | 5,0 |  |  |  | 6,6 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  |  | 9,0 |
|  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,1 |
|  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  | 12,2 |
|  |  | 4,5 | - | - |  |  |  | 4,8 |
|  |  | 6,0 |  |  |  |  |  | 6,6 |
|  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 9,0 |
|  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,1 |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 12,2 |
| 200 | 219 | 6,0 | 133 | 5,0 | 160 | 140 | 10 | 10,2 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  |  | 13,8 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  |  | 16,8 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  |  | 19,9 |
|  |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  |  | 26,6 |
|  |  | 6,0 | 159 | 6,0 |  |  |  | 10,2 |
|  |  | 8,0 |  | 6,0 |  |  |  | 13,8 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  |  | 16,8 |
|  |  | 12,0 |  | 11,0 |  |  |  | 19,9 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  |  |  | 26,6 |
|  |  | 6,0 | - | - |  |  |  | 10,2 |
|  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 13,8 |
|  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 16,8 |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 19,9 |
|  |  | 16,0 |  |  |  |  |  | 26,6 |
| 250 | 273 | 7,0 | 159 | 4,5 | 190 | 175 | 12 | 18,4 |
|  |  | 10,0 |  | 6,0 |  |  |  | 26,0 |
|  |  | 12,0 |  | 8,0 |  |  |  | 31,2 |
|  |  | 16,0 |  | 11,0 |  |  |  | 41,6 |
|  |  | 18,0 |  | 12,0 |  |  |  | 46,8 |
|  |  | 7,0 | 219 | 6,0 |  |  |  | 18,4 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  |  | 26,0 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  |  | 31,2 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  |  |  | 41,6 |
|  |  | 18,0 |  | 16,0 |  |  |  | 46,8 |
|  |  | 7,0 | - | - |  |  |  | 18,4 |
|  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 26,0 |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 31,2 |
|  |  | 16,0 |  |  |  |  |  | 41,6 |
|  |  | 18,0 |  |  |  |  |  | 46,8 |
| 300 | 325 | 8,0 | 219 | 6,0 | 220 | 200 | 15 | 27,4 |
|  |  | 10,0 |  | 8,0 |  |  |  | 34,2 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  |  | 41,1 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  |  |  | 54,8 |
|  |  | 22,0 |  | 16,0 |  |  |  | 75,3 |
|  |  | 8,0 | 273 | 7,0 |  |  |  | 27,4 |
|  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 34,2 |
|  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  | 41,1 |
|  |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  |  | 54,8 |
|  |  | 22,0 |  | 18,0 |  |  |  | 75,3 |
|  |  | 8,0 | - | - |  |  |  | 27,4 |
|  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 34,2 |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 41,1 |
|  |  | 16,0 |  |  |  |  |  | 54,8 |
|  |  | 22,0 |  |  |  |  |  | 75,3 |
| 350 | 377 | 10,0 | 273 | 7,0 | 240 | 225 |  | 46,0 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  |  | 55,2 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  |  |  | 73,6 |
|  |  | 20,0 |  | 16,0 |  |  |  | 92,0 |
|  |  | 10,0 | 325 | 8,0 |  |  |  | 46,0 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  |  | 55,2 |
|  |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  |  | 73,6 |
|  |  | 20,0 |  | 18,0 |  |  |  | 92,0 |
|  |  | 10,0 | - | - |  |  |  | 46,0 |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 55,2 |
|  |  | 16,0 |  |  |  |  |  | 73,6 |
|  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 92,0 |
| 400 | 426 | 10,0 | 325 | 8,0 | 270 | 250 | 18 | 55,5 |
|  |  | 12,0 |  | 10,0 |  |  |  | 66,6 |
|  |  | 16,0 |  | 12,0 |  |  |  | 88,8 |
|  |  | 18,0 |  | 16,0 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 10,0 | 377 | 10,0 |  |  |  | 55,5 |
|  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  | 66,6 |
|  |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  |  | 88,8 |
|  |  | 18,0 |  | 18,0 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 10,0 | - | - |  |  |  | 55,5 |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 66,6 |
|  |  | 16,0 |  |  |  |  |  | 88,8 |
|  |  | 18,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Примечания 1 Масса приведена для справок. 2 Масса соответствует тройникам, изготовляемым из труб с размерами и гидроштамповкой. При изготовлении другими способами и (или) из других заготовок массу устанавливает изготовитель. |

Примеры условных обозначений:

- переходного тройника исполнения 1, 60,3 мм, 2,9 мм, =48,3 мм, =2,6 мм из стали марки TS9:

Тройник 1-60,3х2,9-48,3х2,6-TS9 ГОСТ 17376-2001

- равнопроходного тройника исполнения 2, 76 мм, 7,0 мм, из стали марки 20:

Тройник 76х7 ГОСТ 17376-2001

- то же, с 10 мм, из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Тройник П 76х7/10-09Г2С ГОСТ 17376-2001

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.2 По согласованию между потребителем (заказчиком) и изготовителем допускается изготавливать тройники других размеров.

4.3 Допускается изготовление тройников с увеличенной толщиной стенки в зоне сопряжения магистрали и ответвления и других неторцевых сечений.

5 Технические условия

Технические условия - по ГОСТ 17380.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

М.: Стандартинформ, 2010