ГОСТ 18175-78

Группа В51

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БРОНЗЫ БЕЗОЛОВЯННЫЕ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕМ

Марки

Tin-free pressure-worked bronzes. Grades.

МКС 77.120.30

ОКП 17 3610

Дата введения 1979-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 03.02.78 N 365

3. ВЗАМЕН ГОСТ 18175-72

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 377-76 и устанавливает дополнительные требования к марке БрАЖ9-4 в части содержания свинца и фосфора, а также устанавливает марки БрАМц10-2, БрБНТ1, 9Мг, БрКН1-3, БрМц5, БрАЖНМц9-4-4-1, БрМг0,3 и соответствует СТ СЭВ 731-77 и устанавливает дополнительные требования к массовой доле суммы примесей в марке БрКд1

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 5-6-93)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в марте 1980 года., апреле 1988 года. (ИУС 5-80, 7-88)

1. Настоящий стандарт распространяется на безоловянные бронзы, обрабатываемые давлением, предназначенные для изготовления заготовок и полуфабрикатов.

Информационные данные соответствия требований настоящего стандарта и стандартов СЭВ приведены в приложении 1а.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Химический состав сплавов должен соответствовать требованиям, указанным в табл.1 и 2.

(Измененная редакция, Изм. N  1, 2).

Таблица 1

| Обозначение марки |  | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по настоящему стандарту | по стандарту СЭВ 377-76 | Массовая доля основных компонентов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Алю- миний | Берил- лий | Железо | Марга- нец | Никель | Кремний | Титан | Кадмий |
| БрА5 | CuA15 | 4,0-6,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| БрА7 | CuA18 | 6,0-8,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| БрАМц9-2 | CuA19Mn2 | 8,0-10,0 | - | - | 1,5-2,5 | - | - | - | - |
| БрАМц10-2 | - | 9,0-11,0 | - | - | 1,5-2,5 | - | - | - | - |
| БрАЖ9-4 | CuA19Fe3 | 8,0-10,0 | - | 2,0-4,0 | - | - | - | - | - |
| БрАЖМц10-3-1,5 | CuA110Fe3Mn1 | 9,0-11,0 | - | 2,0-4,0 | 1,0-2,0 | - | - | - | - |
| БрАЖН10-4-4 | CuA110Fe4Ni4 | 9,5-11,0 | - | 3,5-5,5 | - | 3,5-5,5 | - | - | - |
| БрБ2 | CuBe2Ni(Co) | - | 1,8-2,1 | - | - | 0,2-0,5 | - | - | - |
| БрБНТ1,9 | CuBe2NiTi | - | 1,85-2,10 | - | - | 0,2-0,4 | - | 0,10-0,25 | - |
| БрБНТ1,9Мг | - | - | 1,85-2,10 | - | - | 0,2-0,4 | - | 0,10-0,25 | - |
| БрКМц3-1 | CuSi3Mn1 | - | - | - | 1,0-1,5 | - | 2,7-3,5 | - | - |
| БрКН1-3 | - | - | - | - | 0,1-0,4 | 2,4-3,4 | 0,6-1,1 | - | - |
| БрМц5 | - | - | - | - | 4,5-5,5 | - | - | - | - |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | - | 8,8-10,0 | - | 4,0-5,0 | 0,5-1,2 | 4,0-5,0 | - | - | - |
| БрМг0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл.1

| Обозначение марки |  | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по настоящему стандарту | по стандарту СЭВ 377-76 | Массовая доля основных компонентов |  | Массовая доля примесей, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Маг- ний | Медь | Оло- во | Крем- ний | Алю- ми- ний | Ни- кель | Сви- нец | Фос- фор | Же- лезо | Цинк | Мар- ганец | Всего |
| БрА5 | CuA15 | - | Осталь- ное | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,03 | 0,01 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,1 |
| БрА7 | CuA18 | - | " | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,03 | 0,01 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,1 |
| БрАМц9-2 | CuA19Mn2 | - | " | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,03 | 0,01 | 0,5 | 1,0 | - | 1,5 |
| БрАМц10-2 | - | - | " | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,03 | 0,01 | 0,5 | 1,0 | - | 1,7 |
| БрАЖ9-4 | CuA19Fe3 | - | " | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,01 | 0,01 | - | 1,0 | 0,5 | 1,7 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | CuA110Fe3Mn1 | - | " | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,03 | 0,01 | - | 0,5 | - | 0,7 |
| БрАЖН10-4-4 | CuA110Fe4Ni4 | - | " | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,02 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| БрБ2 | CuBe2Ni (Co) | - | " | - | 0,15 | 0,15 | - | 0,005 | - | 0,15 | - | - | 0,5 |
| БрБНТ1,9 | CuBe2NiTi | - | " | - | 0,15 | 0,15 | - | 0,005 | - | 0,15 | - | - | 0,5 |
| БрБНТ1,9Мг | - | 0,07- 0,13 | " | - | 0,15 | 0,15 | - | 0,005 | - | 0,15 | - | - | 0,5 |
| БрКМц3-1 | CuSi3Mn1 | - | " | 0,25 | - | - | 0,2 | 0,03 | - | 0,3 | 0,5 | - | 1,0 |
| БрКН1-3 | - | - | " | 0,1 | - | 0,02 | - | 0,15 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,4 |
| БрМц5 | - | - | " | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,03 | 0,01 | 0,35 | 0,4 | - | 0,9 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | - | - | " | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,02 | 0,01 | - | 0,5 | - | 0,7 |
| БрМг0,3 | - | 0,2-0,5 | " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |

Примечания:

1. В бронзе марки БрА5, применяемой для производства конденсаторных труб, допускается массовая доля мышьяка до 0,4%.

2. В бронзе марки БрАЖН10-4-4 массовая доля алюминия допускается до 11,5%, при этом массовая доля железа и никеля должна быть не менее 4% каждого.

3. В бронзе марки БрКМц3-1 по согласованию изготовителя с потребителем допускается до 2% железа без учета его в общей сумме примесей.

4. По согласованию изготовителя с потребителем может нормироваться:

а) содержание примесей мышьяка и сурьмы в бронзах марок БрА5, БрА7, БрАМц9-2, БрАМц10-2, БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1,5, БрАЖН10-4-4, БрАЖНМц9-4-4-1;

б) содержание примесей мышьяка, сурьмы и фосфора в бронзах марок БрКМц3-1 и БрКН1-3.

5. В бронзах марок БрА5, БрА7, БрАМц9-2, БрАМц10-2, БрАЖ-9-4, БрАЖМц10-3-1,5, БрМц5 массовая доля никеля допускается до 0,5% без учета его в общей сумме примесей.

Таблица 2

| Обозначение марки |  | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по настоя- щему стандарту | по СТ СЭВ 731-77 | Компоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При- меси, не более |
|  |  | Алю- ми- ний | Бе- рил- лий | Же- лезо | Мар- ганец | Ни- кель | Крем- ний | Ти- тан | Кад- мий | Маг- ний | Се- реб- ро | Хром | Фос- фор | Тел- лур | Медь | Всего |
| БрСр0,1 | CuAg0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08- 0,12 | - | - | - | Ос- таль- ное | 0,1 |
| БрХ1 | CuCr1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4-1,2 | - | - | " | 0,3 |
| - | CuFeP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,004- 0,012 | 0,3- 0,8 | " | 0,2 |
| БрКд1 | CuCd1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,9-1,2 | - | - | - | - | - | " | 0,3 |

Примечания:

1. Массовая доля кислорода в бронзе БрСр0,1 не должна превышать 0,06%.

2. В сплаве марки CuCr1 допускаются за счет меди дополнительные легирующие компоненты, сумма которых не должна превышать 0,3%.

3. Примеси, не определяемые и не указанные в таблице*, учитывают в общей сумме примесей.

_______________

* Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

4. Характерные свойства и назначение безоловянных бронз, обрабатываемых давлением, указаны в приложении 1.

5. Виды полуфабрикатов указаны в приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1a

Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 18175-78 и СТ СЭВ 377-76

| Требования | ГОСТ 18175-78 | СТ СЭВ 377-76 |
| --- | --- | --- |
| Регламентирование примесей | БрАЖ9-4 | CuA19Fe3 |
|  | Массовая доля примесей, %, не более: | Массовая доля примесей, %, не более: |
|  | марганца - 0,5 | марганца - 0,8 |
|  | свинца - 0,01 | свинца - 0,02 |
| Марки | БрАМц10-2 |  |
|  | БрБНТ1,9Мг |  |
|  | БрКН1-3 | Отсутствуют |
|  | БрМц5 |  |
|  | БрАЖНМц9-4-4-1 |  |
|  | БрМг0,3 |  |

Информационные данные о соответствии ГОСТ 18175-78 и СТ СЭВ 731-77

| Требования | ГОСТ 18175-78 | СТ СЭВ 731-77 |
| --- | --- | --- |
| Регламентирование | БрКд1 | CuCd1 |
| примесей | Массовая доля суммы примесей - 0,30% | Массовая доля суммы примесей - 0,35% |
| Марка | Соответствует полностью. В СССР не изготовляется | CuFeP |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1а. (Введено дополнительно, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

Характерные свойства и примерное назначение безоловянных бронз, обрабатываемых давлением

| Тип бронзы | Марка | Характерное свойство | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминиевые бронзы | БрА5 (CuА15) | Деформируется в холодном и горячем состояниях, коррозионно-стойкая, жаропрочная, стойкая к истиранию | Монеты, детали, работающие в морской воде, детали для химического машиностроения |
|  | БрА7 (CuА18) | Деформируется в холодном состоянии, жаропрочная и стойкая к истиранию, коррозионно-стойкая, в части*, к серной и уксусной кислотам | Детали для химического машиностроения, скользящие контакты |
| ________________ * Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС". |  |  |  |
|  | БрАЖМц10-3-1,5 (CuA110Fe3Mn1) БрАЖН10-4-4 (CuA110Fe4Ni4) БрАЖНМц9-4-4-1 | Плохо деформируется в холодном состоянии, деформируется в горячем состоянии, высокая прочность при повышенных температурах, коррозионно-стойкая, высокая эрозионная и кавитационная стойкости | Трубные доски конденсаторов, детали для химической аппаратуры |
|  | БрАМц9-2 (CuA19Mn2) | Высокое сопротивление при знакопеременной нагрузке | Трубные доски конденсаторов, износостойкие детали, винты, валы, детали для гидравлических установок |
|  | БрАМц10-2 | Высокое сопротивление при знакопеременной нагрузке | Заготовки, фасонное литье в судостроении |
|  | БрАЖ9-4 (CuA19Fe4) | Высокие механические свойства, хорошие антифрикционные свойства, коррозионно-стойкая | Шестерни, втулки, седла клапанов в авиапромышленности, в машиностроении для отливок массивных деталей в землю |
| Бериллиевые бронзы | БрБ2 (CuBe2Ni(Co) БрБНТ1,9 (CuBe2NiTi) БрБНТ1,9Мг | Высокая прочность и износостойкость, высокие пружинные свойства, хорошие антифрикционные свойства, средняя электропроводность и теплопроводность, очень хорошая деформируемость в закаленном состоянии | Пружины, пружинящие детали ответственного назначения, износостойкие детали всех видов, неискрящие инструменты |
| Кремниевые бронзы | БрКМц3-1 (CuSi3Mn1) | Коррозионно-стойкая, пригодна для сварки, жаропрочная, высокое сопротивление сжатию | Детали всех видов для химических аппаратов, пружины и пружинящие детали, детали для судостроения, а также сварных конструкций |
|  | БрКН1-3 | Высокие механические и технологические свойства, коррозионно-стойкая, хорошие антифрикционные свойства | Ответственные детали в моторостроении, направляющие втулки |
| Марганцевые бронзы | БрМц5 | Высокие механические свойства, хорошая деформируемость в горячем и холодном состояниях, коррозионно-стойкая, повышенная жаропрочность | Детали и изделия, работающие при повышенных температурах |
| Кадмиевые и магниевые бронзы | БрКд1 (CuCd1) БрМг0,3 | Высокие электропроводность и жаропрочность | Коллекторы электродвигателей, детали машин контактной сварки и другие детали |
| Серебряная бронза | БрСр0,1 (CuAg0,1) | - | Коммутаторы, коллекторные кольца, обмотки роторов турбогенераторов |
| Хромовая бронза | БрХ1 (CuCr1) | - | Электроды для сварки, электродетали, оборудование сварочных машин |
| Теллуровая бронза | (CuFeP) | - | Детали, обрабатываемые на автоматах, элементы телетехнических, радиотехнических, электрических и электронных устройств |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Виды полуфабрикатов

| Марка | Листы | Полосы | Ленты | Прутки | Профили | Трубы | Проволока | Поковки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БрА5 | х | х | х | х |  | х | х |  |
| БрА7 | х | х | х | х |  | х | х | х |
| БрАМц9-2 |  | х | х | х |  |  | х | х |
| БрАМц10-2 |  |  |  |  |  |  |  | х |
| БрАЖ9-4 |  |  |  | х |  | х |  | х |
| БрАЖМц10-3-1,5 |  |  |  | х |  | х | х | х |
| БрАЖН10-4-4 |  |  |  | х |  | х |  | х |
| БрБ2 |  | х | х | х |  | х | х |  |
| БрБНТ1,9 |  | х | х | х |  | х | х |  |
| БрБНТ1,9Мг |  |  | х |  |  |  |  |  |
| БрКМц3-1 | х | х | х | х |  |  | х |  |
| БрКН1-3 |  |  |  | х | х |  |  | х |
| БрМц5 |  |  |  |  |  |  |  | х |
| БрАЖНМц9-4-4-1 |  |  |  | х |  |  |  | х |
| БрКд1 |  |  |  |  | х |  |  |  |
| БрМг0,3 |  |  |  |  | х |  |  |  |

Примечание. Знак "х" означает применение марки для изготовления указанных полуфабрикатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. N 2).

Текст документа сверен по:

официальное издание

Цветные металлы. Бронза.

Технические условия. Марки: Сб. ГОСТОв. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2004