ГОСТ 8559-75

Группа В32

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАЛЬ КАЛИБРОВАННАЯ КВАДРАТНАЯ

Сортамент

Calibrated square steel. Dimensions

ОКП 11 4000

Дата введения 1976-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 апреля 1975 г. N 866

Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

ВЗАМЕН ГОСТ 8559-57

ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1983 г., в мае 1985 г. (ИУС 7-83, 8-85)

1. Настоящий стандарт распространяется на калиброванную сталь квадратного сечения размером от 3 до 100 мм.

2. Размеры сечения стали и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.

Черт.1

Таблица 1

| Сторона квадрата , мм | Предельное отклонение, мм |  |  | Площадь поперечного сечения, мм | Масса 1 м длины, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h10 | h11 | h12 |  |  |
| 3,0 | -0,040 | -0,060 | -0,100 | 9,00 | 0,071 |
| 3,2 |  |  |  | 10,24 | 0,080 |
| 3,5 |  |  |  | 12,25 | 0,096 |
| 4,0 |  |  |  | 16,00 | 0,126 |
| 4,5 | -0,048 | -0,075 | -0,120 | 20,25 | 0,159 |
| 5,0 |  |  |  | 25,00 | 0,196 |
| 5,5 |  |  |  | 30,25 | 0,237 |
| 6,0 |  |  |  | 36,00 | 0,283 |
| 6,3 |  |  |  | 39,7 | 0,311 |
| 7,0 |  |  |  | 49,0 | 0,385 |
| 8,0 | -0,058 | -0,090 | -0,150 | 64,0 | 0,502 |
| 9,0 |  |  |  | 81,0 | 0,636 |
| 10,0 |  |  |  | 100,0 | 0,785 |
| 11,0 |  |  |  | 121,0 | 0,95 |
| 12,0 |  |  |  | 144,0 | 1,13 |
| 13,0 |  |  |  | 169,0 | 1,33 |
| 14,0 |  |  |  | 196,0 | 1,54 |
| 15,0 | -0,070 | -0,110 | -0,180 | 225,0 | 1,77 |
| 16,0 |  |  |  | 256,0 | 2,01 |
| 17,0 |  |  |  | 289,0 | 2,27 |
| 18,0 |  |  |  | 324,0 | 2,54 |
| 19,0 |  |  |  | 361,0 | 2,83 |
| 20,0 |  |  |  | 400,0 | 3,14 |
| 21,0 |  |  |  | 441,0 | 3,46 |
| 22,0 |  |  |  | 484,0 | 3,80 |
| 24,0 | -0,084 | -0,130 | -0,210 | 576,0 | 4,52 |
| 25,0 |  |  |  | 625,0 | 4,91 |
| 26,0 |  |  |  | 676,0 | 5,30 |
| 27,0 |  |  |  | 729,0 | 5,72 |
| 28,0 |  |  |  | 784,0 | 6,15 |
| 30,0 |  |  |  | 900,0 | 7,07 |
| 32,0 |  |  |  | 1024,0 | 8,04 |
| 34,0 |  |  |  | 1156,0 | 9,07 |
| 36,0 |  |  |  | 1296,0 | 10,2 |
| 38,0 |  |  |  | 1444,0 | 11,2 |
| 40,0 | -0,100 | -0,160 | -0,250 | 1600,0 | 12,6 |
| 41,0 |  |  |  | 1681,0 | 13,2 |
| 42,0 |  |  |  | 1764,0 | 13,8 |
| 45,0 |  |  |  | 2025,0 | 15,9 |
| 46,0 |  |  |  | 2116,0 | 16,6 |
| 48,0 |  |  |  | 2304,0 | 18,1 |
| 50,0 |  |  |  | 2500,0 | 19,6 |
| 53,0 |  |  |  | 2809,0 | 22,1 |
| 55,0 |  |  |  | 3025,0 | 23,7 |
| 56,0 |  |  |  | 3136,0 | 24,6 |
| 60,0 | -0,120 | -0,190 | -0,300 | 3600,0 | 28,3 |
| 63,0 |  |  |  | 3969,0 | 31,2 |
| 65,0 |  |  |  | 4225,0 | 33,2 |
| 70,0 |  |  |  | 4900,0 | 38,5 |
| 75,0 | - | -0,190 | -0,300 | 5625,0 | 44,2 |
| 80,0 |  |  |  | 6400,0 | 50,2 |
| 85,0 |  |  |  | 7225,0 | 56,7 |
| 90,0 |  |  |  | 8100,0 | 63,6 |
| 95,0 | - | -0,220 | -0,350 | 9025,0 | 70,8 |
| 100,0 |  |  |  | 10000,0 | 78,5 |

Примечания:

1. По заказу потребителя калиброванная сталь может изготовляться промежуточных размеров, не указанных в табл.1. Предельные отклонения в этом случае должны соответствовать нормам, установленным для ближайшего большего размера.

Сталь с предельным отклонением h12 изготовлялась до 1 января 1986 г.

2. Площадь поперечного сечения и масса 1 м квадратной стали вычислены по номинальному размеру. Плотность стали принята равной 7,85 г/см.

3. Квадратная сталь изготовляется в прутках. По требованию потребителя сталь изготовляется в мотках.

4. В зависимости от назначения прутки изготовляются:

- мерной длины;

- кратной мерной длины;

- немерной длины с остатком до 10% массы партии;

- ограниченной длины в пределах немерной.

Остатком считаются прутки длиной не менее 1,5 м.

5. Прутки изготовляются длиной от 2 до 6,5 м. По требованию потребителя прутки изготовляются больших длин.

1-5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

6, 7. (Исключены, Изм. N 1).

8. Предельные отклонения по длине прутков мерной и кратной мерной длины не должны превышать:

+30 мм - при длине прутков до 4 м;

+50 мм - при длине прутков свыше 4 м.

9. Отклонение от прямолинейности прутков не должно превышать значений, указанных в табл.2.

Таблица 2

| Сторона квадрата, мм | Отклонение от прямолинейности в зависимости от поля допуска |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 м длины, мм |  | на полную длину, % |  |
|  | h10 и h11 | h12 | h10 и h11 | h12 |
| До 25 | 2 | 3 | 0,2 | 0,3 |
| Св. 25 до 50 | 1 | 2 | 0,1 | 0,2 |
| " 50 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |

Отклонение от прямолинейности должно быть равномерным по всей длине. На концах прутков короткие продольные изгибы не допускаются.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

10. Скручивание прутков на 1 м длины (черт.2) не должно превышать 3°.

Черт.2

11. Рез прутка должен быть под прямым углом к его продольной оси. Допустимая косина реза не должна превышать:

0,17 - при стороне квадрата до 16 мм;

3 мм - при стороне квадрата свыше 16 до 30 мм;

5 мм - при стороне квадрата свыше 30 мм.

10, 11. (Измененная редакция, Изм. N 1).

12. Марки и технические требования устанавливаются соответствующими стандартами.

13. Длина смятых концов прутков не должна превышать значений, указанных в табл.3.

Таблица 3

| мм |  |
| --- | --- |
| Сторона квадрата | Длина смятых концов, не более |
| До 25 | 20 |
| Св. 25 до 50 | 25 |
| " 50 " 60 | 30 |

14. Радиус закругления кромок не должен превышать значений, указанных в табл.4.

Таблица 4

| мм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сторона квадрата | Радиус закругления кромок, не более, для категории |  |
|  | 1 | 2 |
| До 25 | 0,5 | 0,5 |
| Св. 25 | 0,5 | 1,0 |

13, 14. (Введены дополнительно, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:

официальное издание

Стальной листовой прокат. Сортамент: Сб. ГОСТов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2003