ГОСТ 8948-75

Группа В61

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА

С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.

ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ

Основные размеры

Ductile iron and steel fittings with parallel thread for pipelines.

Straight tees. Basic dimensions

Дата введения 1977-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901

Ограничение срока действия снято по протоколу N 2-92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

ВЗАМЕН ГОСТ 8948-59

ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в сентябре 1980 г., марте 1983 г. (ИУС 11-80, 7-83)

1. Основные размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 3300-81.

Примечание: Чертеж не определяет конструкцию тройника.

Размеры в мм

| Проход условный | Резьба |  | Масса без покрытия, кг, не более* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вариант по ГОСТ 8944-75 |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 8 | G - В | 21 | 0,064 | 0,063 |
| 10 | G - В | 25 | 0,085 | 0,092 |
| 15 | G - В | 28 | 0,133 | 0,143 |
| 20 | G - В | 33 | 0,206 | 0,210 |
| 25 | G 1 - В | 38 | 0,318 | 0,330 |
| 32 | G 1 - В | 45 | 0,490 | 0,475 |
| 40 | G 1 - В | 50 | 0,673 | 0,594 |
| 50 | G 2 - В | 58 | 1,088 | 0,962 |
| (65) | G 2 - В | 69 | 1,524 | 1,422 |
| (80) | G 3 - В | 78 | 2,013 | 1,850 |
| (100) | G 4 - B | 96 | 3,980 | 3,460 |

_______________

* Для справок

Примечания:

1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%.

2. Тройники с , указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.

Примеры условных обозначений

Прямого тройника без покрытия с 40 мм:

Тройник 40 ГОСТ 8948-75

То же, с цинковым покрытием:

Тройник Ц-40 ГОСТ 8948-75

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2. Конструктивные размеры и технические требования - по ГОСТ 8944-75.

Текст документа сверен по:

официальное издание

Трубы металлические и соединительные части

к ним. Часть 4. Трубы из черных металлов и сплавов

литые и соединительные части к ним. Основные размеры.

Методы технологических испытаний труб: Сб. ГОСТов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2002