ГОСТ 8949-75

Группа В61

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА

С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.

ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ

Основные размеры

Ductile iron and steel fittings with parallel thread for pipelines.

Transition tees. Basic dimensions

Дата введения 1977-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 N 2901

Ограничение срока действия снято по протоколу N 2-92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

ВЗАМЕН ГОСТ 8949-59

ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в сентябре 1980 г., марте 1983 г. (ИУС 11-80, 7-83)

1. Основные размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3300-81.

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию тройников.

Размеры в мм

| Условный проход | Резьба |  |  | Масса без покрытия, кг, не более* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вариант по ГОСТ 8944-75 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 10х8 | G - В | G - В | 23 | 23 | 0,103 | 0,101 |
| 15х8 | G - В | G - В | 24 | 24 | 0,115 | 0,111 |
| 15х10 | G - В | G - В | 26 | 26 | 0,119 | 0,115 |
| 15х20 | G - В | G - В | 31 | 30 | 0,163 | 0,158 |
| 15х25 | G - В | G 1 - В | 34 | 32 | 0,199 | 0,193 |
| 20х8 | G - В | G - В | 26 | 27 | 0,152 | 0,148 |
| 20х10 | G - В | G - В | 28 | 28 | 0,168 | 0,160 |
| 20х15 | G - В | G - В | 30 | 31 | 0,183 | 0,178 |
| 20х25 | G - В | G 1 - В | 36 | 35 | 0,198 | 0,193 |
| 20х32 | G - В | G 1 - В | 41 | 36 | 0,206 | 0,202 |
| 25х8 | G 1 - В | G - В | 28 | 31 | 0,228 | 0,219 |
| 25х10 | G 1 - В | G - В | 30 | 32 | 0,235 | 0,227 |
| 25х15 | G 1 - В | G - В | 32 | 34 | 0,255 | 0,246 |
| 25х20 | G 1 - В | G - В | 35 | 36 | 0,285 | 0,277 |
| 25х32 | G 1 - В | G 1 - В | 42 | 40 | 0,304 | 0,315 |
| 25х40 | G 1 - В | G 1 - В | 46 | 42 | 0,315 | 0,308 |
| 32х10 | G 1 - В | G - В | 32 | 36 | 0,342 | 0,334 |
| 32х15 | G 1 - B | G - В | 34 | 38 | 0,352 | 0,340 |
| 32х20 | G 1 - В | G - В | 36 | 41 | 0,382 | 0,370 |
| 32х25 | G 1 - В | G 1 - В | 40 | 42 | 0,430 | 0,418 |
| 32х40 | G 1 - В | G 1 - В | 40 | 46 | 0,434 | 0,424 |
| 32х50 | G 1 - В | G 2 - В | 54 | 48 | 0,444 | 0,429 |
| 40х15 | G 1 - В | G - В | 36 | 42 | 0,459 | 0,442 |
| 40х20 | G 1 - В | G - В | 38 | 44 | 0,494 | 0,474 |
| 40х25 | G 1 - В | G 1 - В | 42 | 46 | 0,552 | 0,531 |
| 40х32 | G 1 - В | G 1 - В | 46 | 48 | 0,616 | 0,557 |
| 40х50 | G 1 - В | G 2 - В | 55 | 52 | 0,650 | 0,628 |
| 50х15 | G 2 - В | G - В | 38 | 48 | 0,672 | 0,646 |
| 50х20 | G 2 - В | G - В | 40 | 50 | 0,714 | 0,685 |
| 50х25 | G 2 - В | G 1 - В | 44 | 52 | 0,788 | 0,752 |
| 50х32 | G 2 - В | G 1 - В | 48 | 54 | 0,867 | 0,832 |
| 50х40 | G 2 - В | G 1 - В | 52 | 55 | 0,940 | 0,914 |
| 65х25 | G 2 - В | G 1 - В | 47 | 60 | 0,091** | 0,080** |
| (65х32) | G 2 - В | G 1 - В | 52 | 62 | 1,124 | 1,085 |
| (65х40) | G 2 - В | G 1 - В | 55 | 63 | 1,192 | 1,160 |
| (65х50) | G 2 - В | G 2 - В | 61 | 66 | 1,345 | 1,330 |
| 80х25 | G 3 - В | G 1 - В | 51 | 67 | 1,375 | 1,369 |
| 80х32 | G 3 - В | G 1 - В | 55 | 70 | 1,390 | 1,368 |
| (80х40) | G 3 - В | G 1 - В | 58 | 71 | 1,484 | 1,450 |
| (80х50) | G 3 - В | G 2 - В | 64 | 73 | 1,646 | 1,630 |
| (80х65) | G 3 - В | G 2 - В | 72 | 76 | 1,860 | 1,840 |
| (100х50) | G 4 - В | G 2 - В | 70 | 86 | 2,826 | 2,765 |
| (100х65) | G 4 - В | G 2 - В | 78 | 89 | 3,150 | 3,040 |
| (100х80) | G 4 - В | G 3 - В | 84 | 92 | 3,421 | 3,290 |

_______________

* Для справок.

** Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

Примечания:

1. Тройники с , указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.

2. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%.

Примеры условных обозначений

Переходного тройника без покрытия с 40 мм на 32 мм:

Тройник 40х32 ГОСТ 8949-75

То же, с цинковым покрытием:

Тройник Ц-40х32 ГОСТ 8949-75

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2. Конструктивные размеры и технические требования - по ГОСТ 8944-75.

Текст документа сверен по:

официальное издание

Трубы металлические и соединительные части

к ним. Часть 4. Трубы из черных металлов и сплавов

литые и соединительные части к ним. Основные размеры.

Методы технологических испытаний труб: Сб. ГОСТов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2002